| PROTOKOL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zkušební laboratoře č. 1018.3 akreditované podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. |  |  |  |  |  |
|  |  | č. 060-046852 |  |  |  |
| o zkoušce stanovení pevnosti v tlaku, objemové hmotnosti ztvrdlého betonu |  |  |  |  |  |
| Objednavatel: | AGROPROJEKT PSO s r.o. |  |  |  |  |
| Adresa: | Slavíčkova 14a, 638 00 Brno |  |  |  |  |
| IČO: | 41601483 |  |  |  |  |
| Stavba: | Vodní dílo Výrovice |  |  |  |  |
| Zakázka: | Z060180093 |  |  |  |  |
| Počet stran protokolu včetně strany titulní: 3 |  |  | Počet stran příloh: 0 |  |  |
| Vypracoval: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ing. Hana Nohelová |  |
|  |  |  |  | zkušební technik - specialista |  |
| Schválil: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ing. Martin Zadělák |  |
|  |  |  |  | zástupce vedoucího zkušebny |  |
| Výtisk č.: |  |  |  |  |  |
| Počet výtisků: 2 |  |  |  | Brno, dne 23. 05. 2018 |  |

- Údaje o vzorku

| Číslo vzorku: | VZ060180470 (470/18) |
| --- | --- |
| Vzorek: | Betonová konstrukce VD Výrovice |

- Zkušební metody

| Pevnost betonu v tlaku | ČSN EN 12504-1: 2009 | Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 1: Vývrty - Odběr, vyšetření a zkoušení v tlaku |
| --- | --- | --- |
|  | ČSN EN 12390-3: 2009+ Opr.1:2011+ Z1:2012 | Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles |
|  | ČSN 73 1373: 2011 | Nedestruktivní zkoušení betonu - Tvrdoměrné metody zkoušení betonu |
|  |  | příloha B Metoda špičákového tvrdoměru +) |
| Pevnost v tahu povrchových vrstev | ČSN 73 6242: 2010 | Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací, příloha B: Přilnavost vrstev a pevnost v tahu povrchových vrstev |
| Objemová hmotnost | ČSN EN 12390-7: 2009 | Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 7 : Objemová hmotnost ztvrdlého betonu, čl. 5.1.2, odst b |
| Odchylky od normového postupu nebo použití nenormových metod: nebyly uplatněny. +) není předmětem akreditace podle ČSN EN ISO/IEC 17025 |  |  |

- Výsledky zkoušek

| Zkoušky byly provedeny dne: | 05.04. – 10.05.2018 |
| --- | --- |
| Zkoušky vykonal: | Ing. Hana Nohelová, Marek Nevídal, František Kosina |
| Údaje o podmínkách při provádění zkoušky a o použitém zkušebním zařízení jsou uvedeny v záznamech o zkoušce. Použité přístroje a měřidla jsou ověřovány a kalibrovány podle platného plánu zkušebny Brno. |  |

  - Stanovení objemové hmotnosti dle ČSN EN 12390-7:2009 a pevnosti v tlaku dle ČSN EN 12390-3: 2009+Opr.1:2011+Z1:2012

- Horní část označení: 1 – mostovka, 2 – pilíř, 3 – uložení lávky

| Číslo vzorku 470/18/ | Hmotnost [ kg ] | Průměr [ mm ] | Výška [ mm ] | Objemová hmotnost [ kg·m-3 ] | Tlaková síla [ kN ] | Pevnost v tlaku+) [ MPa ] | Krychelná pevnost v tlaku [ MPa ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nesoudržný beton, nezkoušeno |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1,468 | 97,5 | 90,1 | 2180 | 250,5 | 33,6 |  |
| 3a | 1,536 | 97,9 | 99,8 | 2050 | 128,7 | 17,1 |  |
| 3b | 1,482 | 97,8 | 93,0 | 2120 | 176,3 | 23,5 |  |
| Průměr |  |  |  | 2120 |  |  |  |

- Střední část: 1 – 6 stěny: 1-2 skluz, 3-4 krytý skluz, 5-6 spadiště

| Číslo vzorku 470/18/ | Hmotnost [ kg ] | Průměr [ mm ] | Výška [ mm ] | Objemová hmotnost [ kg·m-3 ] | Tlaková síla [ kN ] | Pevnost v tlaku+) [ MPa ] | Krychelná pevnost v tlaku [ MPa ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a | 1,68 | 98,9 | 100,0 | 2180 | 146,0 | 19,0 |  |
| 1b | 1,67 | 98,8 | 99,4 | 2190 | 220,8 | 28,8 |  |
| 2a | 1,72 | 98,9 | 99,2 | 2260 | 187,3 | 24,4 |  |
| 2b | 1,80 | 98,7 | 99,4 | 2270 | 184,0 | 24,1 |  |
| 3 | 1,50 | 99,4 | 92,9 | 2080 | 154,0 | 19,9 |  |
| 4a | 1,68 | 99,3 | 99,0 | 2190 | 172,9 | 22,3 |  |
| 4b | 1,71 | 99,1 | 98,6 | 2250 | 241,6 | 31,3 |  |
| 5 | 1,66 | 97,8 | 98,8 | 2230 | 264,1 | 35,2 |  |
| 6 | 1,08 | 97,8 | 67,6 | 2130 | 197,4 | 26,3 |  |
| Průměr |  |  |  |  |  |  |  |

- Střední část: 7 – 12 dno: 7-8 skluz, 9-10 krytý skluz, 11-12 spadiště

| Číslo vzorku 470/18/ | Hmotnost [ kg ] | Průměr [ mm ] | Výška [ mm ] | Objemová hmotnost [ kg·m-3 ] | Tlaková síla [ kN ] | Pevnost v tlaku+) [ MPa ] | Krychelná pevnost v tlaku [ MPa ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7a | 1,94 | 98,8 | 99,8 | 2300 | 209,2 | 27,3 |  |
| 7b | 1,73 | 98,8 | 99,4 | 2270 | 256,3 | 33,4 |  |
| 8a | 1,75 | 98,7 | 99,5 | 2300 | 257,1 | 33,6 |  |
| 8b | 1,11 | 99,0 | 63,7 | 2260 | 267,4 | 34,7 |  |
| 9 | Nesoudržný beton, nezkoušeno |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1,65 | 98,0 | 97,0 | 2260 | 183,1 | 24,3 |  |
| 11a | 1,67 | 99,0 | 99,5 | 2170 | 173,3 | 23,0 |  |
| 11b | 1,65 | 99,0 | 99,2 | 2170 | 210,4 | 27,9 |  |
| 12a | 1,71 | 99,0 | 98,4 | 2260 | 207,7 | 27,5 |  |
| 12b | 1,73 | 99,2 | 99,0 | 2260 | 161,4 | 20,9 |  |
| Průměr |  |  |  |  |  |  |  |

- Spodní část (odpadní chodba), označení: 1 – 2 dno, 3 – 5 stěna

| Číslo vzorku 470/18/ | Hmotnost [ kg ] | Průměr [ mm ] | Výška [ mm ] | Objemová hmotnost [ kg·m-3 ] | Tlaková síla [ kN ] | Pevnost v tlaku+) [ MPa ] | Krychelná pevnost v tlaku [ MPa ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Malý vzorek, nezkoušeno |  |  |  |  |  |  |
| 2a | 1,55 | 99,6 | 98,7 | 2010 | 75,8 | 9,7 |  |
| 2b | 1,11 | 99,5 | 67,6 | 2110 | 162,8 | 20,9 |  |
| 3 | Nesoudržný beton, nezkoušeno |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1,74 | 99,6 | 99,5 | 2250 | 160,0 | 20,5 |  |
| 5 | 1,61 | 97,8 | 100,3 | 2140 | 151,6 | 20,2 |  |
| Průměr |  |  |  |  |  |  |  |

Poznámka: +) pevnost v tlaku stanovená na odebraných válcích.

Krychelná pevnost v tlaku odpovídá   MPa (příloha 1).

Dle kapitoly 7.1. EN 13791 pevnost betonu v tlaku stanovená z vývrtů s průměrem 100 mm stejné délky je ekvivalentní hodnotám stanovených na krychlích o hraně 150 mm.

(označení vzorků: a) u povrchu, b) v hloubce konstrukce

  - Pevnost v tahu povrchových vrstev betonu dle ČSN 73 6242, příl.B

- 3.2.1	Na horním povrchu (zkoušeno na stavbě, 5.4.2018)

Tab.

| Číslo vzorku | Plocha terče mm2 | Přídržnost [MPa] | Poznámka – způsob porušení | Označení dle ČSN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2463 | 0,119 | 100 % v betonu (2 mm) | A |
| 2 |  | 0,546 | 100 % v betonu (5 mm) | A |
| 3 |  | 1,400 | 100 % v betonu (7 mm) | A |
| 4 |  | 0,190 | 100 % v betonu (4 mm) | A |
| 5 |  | 0,170 | 100 % v betonu (3 mm) | A |
| Průměr | – |  | – | – |

Poznámka:

- 3.2.1b 	Na horním povrchu (zkoušeno na stavbě, 17.4.2018)

Tab.

| Číslo vzorku | Plocha terče mm2 | Přídržnost [MPa] | Poznámka – způsob porušení | Označení dle ČSN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2463 | 0,217 | 100 % v betonu (3 mm) | A |
| 2 |  | 0,248 | 100 % v betonu (4 mm) | A |
| 3 |  | 0,271 | 100 % v betonu (2 mm) | A |
| 4 |  | 0,202 | 100 % v betonu (6 mm) | A |
| 5 |  | 0,568 | 100 % v betonu (2 mm) | A |
| Průměr | – |  | – | – |

Poznámka:

1 – 2: spadiště

3 – 4 krytá část skluzu

5 skluz

- 3.2.2.	Na vnitřní části (po rozřezání vývrtů)

Tab.

| Číslo vzorku | Plocha terče mm2 | Přídržnost [MPa] | Poznámka – způsob porušení | Označení dle ČSN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2463 | 3,394 | 100 % v betonu (8 mm) | A |
| 2 |  | 2,573 | 100 % v betonu (12 mm) | A |
| 3 |  | 2,904 | 100 % v betonu (10 mm) | A |
| 4 |  | 2,981 | 100 % v betonu (15 mm) | A |
| 5 |  | 1,934 | 100 % v betonu (8 mm) | A |
| Průměr | – |  | – | – |

Poznámka:

1 – 2: spadiště

3 – 4 krytá část skluzu

5 skluz

  - Pevnost betonu v tlaku stanovená nedestruktivní špičákovou metodou dle ČSN 73 1373, příl.B

Uložení lávky:

Č. měření:	Pevnost betonu [MPa]

1.		18,5

2.					17,0

3.					17,0

Průměr		17,5 MPa

# KONEC PROTOKOLU