Příloha č. 1

Technická specifikace prací – opravu spodní stavby jezu vodního díla

Předmětem zakázky je provedení opravy spodní stavby jezu VD Kostomlátky.

Potápěčská oprava bude provedena na následujících stavebních konstrukcích spodní stavby.

- Nadjezí- pravé pole: díry v betonovém dně (závada č. 2 a, b, c) o rozměrech v průměru 2000 mm a hloubce 200 mm.

- Podjezí – levé pole: vystupují ze dna ocelové profily (závada č. 25 a 26) výška nade dnem 80-500mm, poškozené spáry ve vývaru (závada č. 27 a, b) o rozměrech 400x30x150 a 1000x30x100 mm

- Podjezí – pravé pole: chybí spárování (závada č. 6 b).

Potápěčská oprava bude zahrnovat tyto práce:

- Poškození č. 2a, b, c (díry v betonovém dně)

- Vyčištění poškozených míst od nánosů sedimentu a kamení

- Zaměření skutečného rozsahu poškození

- Vyčištění poškozených míst tlakovou vodou (min. 200 atm.)

- Instalace ocelových kotev (12 ks) s hloubkou kotvení 250mm.

- Vložení a uchycení svařované sítě v jedné vrstvě na ocelové kotvy

- Vyplnění poškozených míst vodostavebním betonem (C30/37) nebo prefabrikovanou betonovou směsí o stejné pevnosti s vhodnými frakcemi kameniva. Beton nebo prefabrikovaná betonová směs musí obsahovat přísady zabraňující vyplavování cementu ze směsi.

- Poškození č. 25 a 26 (ocelové profily vystupující ze dna)

- Vyčištění poškozených míst od nánosů sedimentu a kamení

- Zaměření skutečného rozsahu poškození

- Odříznutí ocelového profilu U500 (délka řezu cca 1m)

- Odříznutí ocelového plochého profilu (cca 60 x 15 mm)

Poškození č. 27a, b (poškozené spáry ve vývaru)

- Vyčištění poškozených míst od nánosů sedimentu a kamení

- Zaměření skutečného rozsahu poškození

- Vyčištění poškozených míst tlakovou vodou (min. 200 atm.)

- Vyplnění poškozených míst prefabrikovanou betonovou směsí nebo spárovací směsí o stejné pevnosti s vhodnými frakcemi kameniva. Prefabrikovaná betonová směs musí obsahovat přísady zabraňující vyplavování cementu ze směsi.

- Poškození č. 6b (poškozené spáry)

- Vyčištění poškozených míst od nánosů sedimentu a kamení

- Zaměření skutečného rozsahu poškození

- Vyčištění poškozených míst tlakovou vodou (min. 200 atm.)

- Vyplnění poškozených míst prefabrikovanou betonovou směsí nebo spárovací směsí o stejné pevnosti s vhodnými frakcemi kameniva. Prefabrikovaná betonová směs musí obsahovat přísady zabraňující vyplavování cementu ze směsi.

Potápěčské práce nebudou prováděny v době, kdy průtok překročí 100 m3/s.

Výstupem prací bude závěrečná zpráva, která bude obsahovat textovou část o opravě a dále videozáznam nebo fotodokumentace z opravy.

Závěrečná zpráva o průzkumu bude předána 1x  a digitálně fotodokumentace nebo videozáznam.

Vypracoval: Bc. Jan Kučera

V Pardubicích dne 15. 3. 2021