## Technická  zpráva  so 05  úprava březen 2022

název stavby	Pokratický potok- oprava zakrytého profilu 2.etapa

objekt			so 05 oprava železobetonového klenbového stropu

místo 	stávající podzemní konstrukce KP v Litoměřicích

vtok ř.km 1,136-ul. U Katovny - staničení 0

výtok do Labe  			- staničení 955

místo so 05	staničení .840 až staničení 910

délka 	57,8m´

stupeň	projekt  opravy vnitřního povrchu

investor	Povodí Ohře s.p.Chomutov

projektant	SK-Projekt, Ing.Vladislav Skoček,

číslo zakázky 	0110505

datum	březen –květen 2021

Předmět PD so 05

Jedná se  o projekt opravy spodního líce železobetonového klenbového stropu  .

Veškeré práce na opravě  jsou v podzemí .

Přístup stávajícím vstupem ve st. 810-818 , kde je zakrytí KP přerušeno  -ul.Jarošova.

Vzdálenost vstupu od místa stavby .....22 až 92m.

Vytýčení

Poloha ,výšková úroveň, rozměry, průtočný profil  ani  vzhled se nemění.

Orientace dle staničení , které je vyznačeno na levé stěně krytého profilu barvou po 10m .

staniční 0 – na vtoku do KP   (ř.km 1,136) .

staničení cca 954 – u ústí do Labe  ( ř.km cca 0).

Poloha dilatací stropu a stěn jsou patrny na místě stavby .

Poloha úseku, kde práce nebudou prováděny Povodím Ohře s.p. –st896 až st,908.2

dle staničení vyznačeného na stěnách.

Popis  prací so 05 oprava klenbového železobetonového stropu

Oprava ve staničení 840  až 910 v délce 57,8m součástí není 12,2m´pod tratí ČD). ´(

Jedná se o oprava spodního líce stávající železobetonové klenby .

Jedná se o zakrytí  v délce cca 27,8m´, světlé šířce 3,2m , výška ve vrcholu klenby cca 1,8m.Rozvinutá šířka klenby cca 4,2-4,3m.

Jedná se o masivní železobetonovou klenbu.

Stáří pravděpodobně 80 let.

Nyní se projevuje lokální až plošná koroze nosné výztuže, lokální zeslabení výztuže korozí,obnažená výztuž,odstřelující beton.

Oprava spočívá v odstranění povrchového betonu, očištění povrchu betonu a výztuže , pasivace stávající výztuže ,doplnění vyztužení Kari sítěmi celoplošně a jednotlivými výztužnými pruty lokálně .Přichycení výztuže lepenými kotvami. Následně provedena reprofilace  a krycí vrstva výztuže sanačním materiálem-stříkaným betonem .Povrch hlazený .

Dilatace budou zachovány a odvodněny.

Oprava v rozsahu cca 245,65m2.

Specifikace prací

- přehrážka pro zachycení spadu (cca 2x na šířku 3,2m)

- pochozí plošina pro práci na vodou

- odsekání krycí vrstvy betonu v tl. cca30-40mm drobnou ruční mechanizací

- očištění povrchu betonu a výztuže VVP 1000 barů

- opatření povrchu výztuže  pasivačním nátěrem...cca 50% plochy.. cca 2 kg/m2

- provedení mechanických kotev ve sponu 400x400mm, (ks 245,65m2/0,4/0,4+57,8/0,4 = 1680ks)

- vrt profilu 10mm do hloubky cca 100mm

- vrt vyčistit štětečkem k tomu určeným nebo stlačeným vzduchem

- aplikace lepidla pro kotvy , práce nad hlavou

- vtlačení závitové tyče , průměr 8mm

- atypická podložka  z pásoviny 20x5mm, dl.140mm

- matka

- ocel  S 235

- osazení Kari sítě 6-100x100,

- Kari sítě 2x3m – vytvarovat a vcelku přichytit na střet klenby

- Kari sítě cca 2x0,65m – rozměr upřesnit při provádění –osadit po stranách

- ve vybraných částech s výrazným korozním úbytkem výztuže doplnit jednotlivé výztužné vložky R8, třída oceli S235,dl.3m –viz v č 53

- dilataci očistit od uvolněného materiálu, dutinu vyplnit např. min.vatou, ev Pur pěnou a oznažit-např.ocelovými  profily R 6, třída oceli S325  -cca 6ks/dilatace -vtlačeným do dilatační spáry

- přečnívající části závitových tyčí kotev odříznout u matky a natřít pasivačním nátěrem (cca 20x20mm)

- provedení sanačních vrstev sanační maltou R 3nebo stříkaným betonem , předpoklad ve dvou vrstvách , druhá vrstva hlazená

- rezerva pro ev. kaverny (dle diagnostiky) při odstraňování betonu v rozsahu 8m2

- podklad před stříkáním musí mít předepsanou vlhkost – kapilárně nasycen

- provést krycí vrstvu sanační malty , povrch hlazený, tl.35 mm nad povrch výztuže , celková tlouštka obou vrstev  cca 80mm

- stříkání musí provádět zkušený aplikátor z důvodů zvýšeného ztratného při stříkání klenuté plochy  ve stísněném prostoru nad hlavou

- dilataci proříznout š.5mm, hl.80mm-4x4,25m

- dilatace a odvodnění v místě stěnové dilatace -4x

- ve st.cca 862, 870, 878, 884

- dilataci očistit od uvolněného materiálu, dutinu vyplnit např. min.vatou, ev Pur pěnou a označit-např.ocelovými profilý R 6  (6ks/spáru x 4 spár) vtlačeným do dilatační spáry

- v místě dilatace po provedené sanaci proříznout spáru š.5mm, do hloubky min.80mm

- v dilataci provést cca 0,4-0,5m mm nade dnem odvodňovací trubku -10 ks

- provést vrt průměru 50mm , dl. cca 0,5m, ve sklonu

- předvyrobit odvodňovací trubku z trubky vodovodní Pe 40/3,7 dl. 500mm, na konci rozříznout v délce 50mm

- vsunout trubku do předvrtaného otvoru a utěsnit sanační těsnící maltou

- přesah trubky do profilu upravit na 30mm

Staničení míst se zesílením výztuže příložkami R8

v místě s korozním úbytkem

st. .883-886 a st.896-908,2 doplnit 5ks/m R8 dl.4,2m- 24 ks

Aspekty provádění : (předběžně )

- splnění legislativních požadavků

- bezpečnostní opatření, doplnění  a aktualizace  HP, PP, BOZP

- v profilu nesmí zůstávat materiál , nářadí , lešení mimo pracovní dobu

- v případě zvýšených průtoků nutno profil vyklidit

- práce s maltami  provádět při teplotách nad 5 stupňů Celsia

- zachytávat spad materiálu a denně odstraňovat z KP

- zajistit zdroj elektro - mobilní zdroj  rozvod osvětlení

- zajištění větrání (přirozené, ev i nucené)

- dno čedičové a cihelné dlažby značně kluzké

- veškeré uchycení rozvodů a pod musí být po odstranění opraveno

- odvoz vybouraného materiálu na řízenou skládku

- staveniště viz so 01

Kontrolní a  zkušební plán

Investor bude vyzván ke kontrole prací :

- při zastižení velikostně nepředpokládané kaverny  ,spáry či jiné anomálii

- vizuální kontrola, foto  a oměření

- po vyčištění povrchu stropu  a dilatací VVP

- vizuální kontrola  celoplošně

- po očištění výztuže

- vizuální kontrola očištění výztuže před provedením pasivačního nátěru

- při provádění vyztužení

- přejímka provedené výztuže a jejího ukotvení

- při provádění sanačních vrstev

- vizuální kontrola

- kontrola tlouštky  sanačních vrstev

- 6x na provedené sanaci -, mechanické vyříznutí vzorku, změření, oprava zkoušeného místa

- kontrola odvodňovacích trubek

- vizuelní kontrola

- o provedení kontroly a jejím výsledku bude proveden zápis do stavebního deníku

## Srovnatelné produkty

Je-li v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci  nebo výkazu výměr definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standart a v nabídce může být nahražen i výrobkem či technologií srovnatelnou , v tomto případě uchazeč v nabídce  uvede podrobněji podrobnější  specifikaci použitého alternativního výrobku.

Zadavatel  připouští použití jiných , kvalitativně a technicky obdobných prvků.

Za použití  jiných  než v projektu navržených specifikací nebo neodsouhlasených změn (materiály, stroje, technologie, zařízení) však zpracovatel PD nenese žádnou zodpovědnost .

## Životní prostředí

Zhotovitel učiní veškerá aktivní opatření pro splnění všech aplikovatelných předpisů a pravidel

pro ochranu životního prostředí a požadavků hygienických orgánů.  Činnost stavebních mechanizmů a dopravních prostředků musí být omezena pouze na předané plochy prostoru výstavby. Jejich provoz nesmí způsobovat ropné znečištění půdy a potoční vody. Mechanické znečištění veřejného prostranství a vozovek při výjezdu ze staveniště je nutno vyloučit a případné nedostatky bezprostředně napravovat.

Zhotovitel použije technologické postupy výstavby, které budou dávat nezbytnou záruku prevence ekologického dopadu nadměrného hluku, pachu, vibrací atd. na pracovníky, místní obyvatele, chodce, řidiče atd. Preventivní opatření budou provedena i podél přepravních tras.

## Technická specifikace

Projektová dokumentace  splňuje obsahově i členěním požadavky na veřejnou zakázku dle zákona  o veřejných zakázkách ve znění prováděcí vyhlášky č. 239/04 Sb.

Technická část vlastní projektové dokumentace odpovídá platné zákonné legislativě a je zpracovávána dle platných, ať již závazných nebo doporučených, technických norem.

## Normy

Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky platných ČSN a technickými podmínkami stanovenými touto dokumentací a výkresy.

## Ekvivalence norem a zákonů

Jestliže ve smluvní dokumentaci je odkaz na konkrétní normy nebo zákony, které mají být dodrženy u dodávaného zboží a materiálu, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního vydání nebo posledně revidovaného vydání těchto norem a zákonů platných v době podání nabídky, pokud není výslovně uvedeno jinak. Budou akceptovány i jiné normy než ČSN, pokud zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu, ale pouze s podmínkou předchozí revize provedené inženýrem stavby a jeho písemného schválení. Rozdíly mezi specifikovanými a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem úplně písemně popsány a předloženy inženýrovi stavby nejméně 28 dnů před datem, ke kterému zhotovitel požaduje jejich schválení. V případě, že inženýr rozhodne, že takto navrhované odchylky nezajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu, zhotovitel splní původně vyžadované normy.

## Životní prostředí

Zhotovitel učiní veškerá aktivní opatření pro splnění všech aplikovatelných předpisů a pravidel

pro ochranu životního prostředí a požadavků hygienických orgánů. Jedná se zejména o náležité ochránění stávajících dřevin v blízkosti staveniště. Činnost stavebních mechanizmů a dopravních prostředků musí být omezena pouze na předané plochy prostoru výstavby. Jejich provoz nesmí způsobovat ropné znečištění půdy a potoční vody. Mechanické znečištění veřejného prostranství a vozovek při výjezdu ze staveniště je nutno vyloučit a případné nedostatky bezprostředně napravovat.

Zhotovitel použije technologické postupy výstavby, které budou dávat nezbytnou záruku prevence ekologického dopadu nadměrného hluku, pachu, vibrací atd. na pracovníky, místní obyvatele, chodce, řidiče atd. Preventivní opatření budou provedena i podél přepravních tras.

## Seznam použitých právních a technických norem

Jedná se zejména o tyto zákony a vyhlášky :

  - Vyhláška 268/2009 o technických požadavcích na stavby

  - Zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění

  - Nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném znění

  - Zákon č.541/2020 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, v platném znění

  - Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

  - odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), v platném znění

  - Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

  - VYHLÁŠKA  Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb. kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

  - zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

  - vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

  - ZÁKON č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

  - VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona

  - zákona č. č.294/2005 Sb., o odpadech

  - vyhláška 591/2006 Sb o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

  - zákonč.309/2006 Sb.kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti  a ochrany zdraví  při činnosti  nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy ( zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany  zdraví při práci)

  - pro vlastní stavební práce pak jednotliví dodavatelé garantují kvalitu materiálů a svých stavebních prací konkrétními materiálovými normami a normami na provádění stavebních prací

Pro technickou část stavby pak platí především tyto normy :

- ČSN 73 0202 	– Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení

- ČSN 732400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí

- ON 73 6821 – opevnění koryt vodních toků

- ČSN 73 0210-1 	– Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení

- ČSN 73 0210-2 	– Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí

- ČSN 73 0212-1	– Kontrola přesnosti – Základní ustanovení

- ČSN ISO 7077 	– Geometrická přesnost ve výstavbě.Měřičské metody ve výstavbě. Všeobecné zásady a postupy pro ověřování správnosti rozměrů

- ČSN 73 1208 	– Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů

- ČSN P ENV 13670-1(73 2400)	– Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení

- ČSN 73 1311  	– Zkoušení betonové směsi a betonu a další související normy

- ČSN EN 1008 (72 2028)	– Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, jako záměsové vody do betonu

- ČSN EN 206-1 (73 2403)	– Beton – část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

- ČSN 73 2101	Výrobky a systémy pro ochranu betonových konstrukcí

- ČSN EN 13 670 (ČSN 732400) Provádění betonových konstrukcí

- ČSN 73 6005 	– Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- ČSN 75 2130	– Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními

- ČSN 73 2101	Výrobky a systémy pro ochranu betonových konstrukcí

- ČSN EN 13 670 (ČSN 732400) Provádění betonových konstrukcí

- ČSN EN 1504-01 Výrobky a systémy pro ochranu  opravy betonových konstrukcí -definice

- ČSN EN 1504-09 Výrobky a systémy pro ochranu  opravy betonových konstrukcí –požadavky

- ČSN EN 1504-109 Výrobky a systémy pro ochranu  opravy betonových konstrukcí –použití výrobků a systémů kontroly kvality

- ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině –ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch

- ČSN 839031 Technologie vegatačních úprav v krajině –trávníky a jejich zakládání