Záznam

ze závěrečného výrobního výboru na akci

„Morávka – Dobrá, oprava balvanitého skluzu v km 4.130“

Datum konání:	17. 3. 2021

Přítomni:		dle prezenční listiny

Na závěrečném výrobním jednání bylo prezentováno, projednáno a dohodnuto:

- V místě přelivu balvanitého skluzu bude na pravém břehu doplněný zához z lomového kamene 200 - 500 kg ve sklonu 1:2 s prolitím betonu čímž vznikne jednoduchý lichoběžníkový profil po celé délce opravovaného objektu.

- Ukončení opravy opevnění ze záhozu z lomového kamene pod balvanitým skluzem budou na obou březích navázány na stávající opevněné břehy.

- V rámci opravy přelivu skluzu je navržena výměna celkem 10 - ti kusů panelů IZT 18/10. Šest  kusů panelů jsou poškozené betónové prefabrikáty na povodní straně přelivu. Čtyři panely IZT, u kterých je navržená výměna, jsou na levé straně přelivu skluzu v místě převedení vody potrubím 2 x DN1000 pro zajímkování stavby.

- Oprava přelivu skluzu je navržena v 7 - ti na sebe navazujících částech.

  - Výměna 6 - ti kusů poškozených panelů na povodní straně přelivu balvanitého skluzu

Výměna poškozených panelů IZT bude po vybourání stávajících poškozených panelů a osazení nových prefabrikátů do vrstvy lepidla tl. min. 5 mm. V horní části bude ocelové oko panelu přivařené ke KARI sítí žebírkovou ocelí ØV8, délky 250 mm. Projektant zváží ukotvení nových panelů rovněž v dolní části základny panelu. V případě, že beton mezi odstraněnými a ponechanými panely IZT bude zvětralý, tak se jedna polovina porušeného betonu vybourá a nahradí novým betonem C25/30 s výztuží z KARI sítě.

  - Dočasné vybourání části přelivu skluzu v místě převedení vody pro zajímkování stavby

Jedná se o odstranění a nové osazení celkem 4 kusů panelů IZT 18/10 horní řady přelivu skluzu (na levé straně) se zalitím betonem C25/30 a výztuží z KARI sítě (Ø 5 mm, oka 100x100).

  - Oprava výplně mezi panely IZT

Bude spočívat v odstranění zvětralého betonu na hl. do 30 - ti cm, navrtání ocelových trnů ØV10, délky 400 střídavě ve dvou řadách, dále otrýskání vysokotlakou vapkou min. 1200 bar a nanesení adhezního můstku Nafufill KMH. Jako hlavní výztuž je navržená KARI síť (Ø 5 mm, oka 100 x 100 mm), která je přivařená a osazená k ocelovým trnům. Beton je navržený pevnostní třídy  C25/30 s krytím 50 mm.

  - Oprava povrchu stávajících panelů IZT

Oprava povrchu panelů na přelivné hraně je navržena z produktů MC – Bauchemie. Jedná se o protikorozní ochranu odkryté výztuže a adhezní můstek – přípravkem Nafufill KMH, hrubou reprofilaci maltou třídy R4 Nafufill KM 250 HS a jemnou povrchovou stěrkou odolnou vůči obrusu MC-RIM PROTECT MR.

  - Oprava dilatace a vyspárování stavebních spár mezi jednotlivými panely IZT

Na povodní straně budou stávající spáry mezi jednotlivými panely IZT horní řady přelivu vyspárované na celou výšku – 965 mm jednosložkovým těsnícím tmelem na bázi MS-polymerů Mycoflex 488 MS. Na návodní straně bude přespárování na hloubku opravy výplně mezi panely - cca 300 mm. Na tuto hloubku budou rovněž opravené dvě dilatační spáry vložením spárových profilů Mycoflex Resyst 23x40 a polystyrénu tl. 20 mm.

  - Přespárování stávající výplně kamene mezi panely IZT

Na krajích přelivu skluzu, březích a levostranného křídla bude ponechána stávající řada kamenů a přespárována do hl. 10 - ti cm.

  - Oprava otvoru v přelivu balvanitého skluzu

Jedná se o osazení 4 kusů panelů IZT 18/10 ve dvou řadách nebo 2 kusů panelů IZT 19/10 s vyplněním betonu C25/30. Ukotvení bude v horní části panelu přivařením ocel. oka k výztuži z KARI sítě (drát Ø 5 mm, oka 100 x 100 mm). V dolní části základny panelů budou prefabrikáty ukotvené jejich provrtáním a osazením závitových tyčí M12, délky 500 mm, které budou přivařené k výztuži z KARI sítě.

- Opevnění dna nad přelivem balvanitého skluzu z lomového kamene bude rozebrané na hloubku cca 0,5 metrů (jedna řada kamenů) a nově bude vyskládané na úroveň opraveného přelivu skluzu. V místě vybudování dočasného převedení vody potrubím bude opevnění dna rozebrané na hloubku 1,0 metrů.

- Příjezd na staveniště je navržený od mostu nad balv. skluzem po stávajícím pravostranném břehu. Vedle opravovaného skluzu bude v nejužším místě hrázka břehu v délce asi 30,0-ti metrů rozšířená na 3,0 metrů hutněným násypem vnější povodní strany .

- Rozebraný kámen z oprav jednotlivých částí balvanitého skluzu bude použitý na následnou opravu. Procento použitého kamene je odhadnuté na 50% z celkového vypočteného objemu rozebraného záhozu.

- Technická zpráva bude přesně specifikovat, které panely IZT přelivu skluzu budou vyměněné.

- Projektant vyhotoví projektovou dokumentaci pro inženýrskou činnost do konce března 2021.

### Zapsal: Ing. M. Lepík