# Příloha č. 9 – Specifikace zkoušek

Provádění průkazních a dalších zkoušek použitých materiálů v průběhu výstavby dle zák. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a např. vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném znění.

- Zkoušky budou předkládány objednateli bez prodlení tj. bezprostředně po zjištění výsledků 
a kompletace k předání a převzetí díla.

- Betonové konstrukce

- Pro odběry betonové směsi, výrobu zkušebních těles atd. platí zejména:

- - ČSN EN 12390-1 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 1: Tvar, rozměry a jiné požadavky na zkušební tělesa a formy

- - ČSN EN 12390-2 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti

- - ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles

- - ČSN EN 12390-8 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou

- Minimální rozsah provádění kontrolních zkoušek u monolitických betonových a železobetonových konstrukcí:

- - SO 01 těleso jezu + deska vývaru: min. 2 zkušební tělesa z jednoho vzorku betonové směsi (C30/37 XF3) na stanovení krychelné pevnosti betonu v tlaku na každých započatých 400 m3,

- - SO 01 (mimo těleso jezu a desku vývaru), SO 02, SO 03: min. 2 zkušební tělesa z jednoho vzorku betonové směsi (C30/37 XF3) na stanovení krychelné pevnosti betonu za každý započatý den betonáže,

- - SO 02 výplňový (spádový) beton: min. 2 zkušební tělesa z jednoho vzorku betonové směsi (C25/30 XF3) na stanovení krychelné pevnosti betonu v tlaku za každý započatý den betonáže,

- - SO 02: min. 2 zkušební tělesa z jednoho vzorku betonové směsi (C30/37 XF3) na stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou z betonových přehrážek rybochodu,

- Výroba, ošetřování a skladování zkušebních těles bude probíhat na stavbě, za shodných podmínek, které působí na konstrukce v průběhu výstavby. Jednotlivé vzorky musí být nesmazatelným způsobem označeny a popsány.

- Základová spára

- Předpokládá se ověření projektových parametrů podloží pro založení stavebních objektů v rozsahu:

- - SO 01 Jez: 			11 zkoušek

- - SO 02 Rybochod: 		7 zkoušek

- - SO 03 Odběrný objekt: 	5 zkoušek

- Místa pro provedení zkoušek budou upřesněny v průběhu stavby po odrytí základové spáry za účasti projektanta a zástupce objednatele (popř.: i geologa). Typ zkoušek bude upřesněn dle konkrétního místa a zkoušeného materiálu (předpoklad statická zatěžovací zkouška / zkouška na neporušeném vzorku) vč. zatřídění zeminy ze základové spáry.

- Zpětné zásypy

- Pro provádění zpětných zásypů platí zejména:

- - ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin

- - ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

- - ČSN 73 6190 Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek

- - ČSN 73 6192 Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží

- - ČSN EN 13286-1 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 1: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Úvod, obecné požadavky a odběr vzorků

- - ČSN EN 13286-2 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 2: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Proctorova zkouška (2011, Oprava 1: 2014); dříve dle ČSN 72 1015 “Laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemin”.

- Minimální rozsah provádění kontrolních zkoušek zpětných zásypů:

- - SO 01 jílové těsnění mezi levobřežním zavazovacím křídlem a těsnicí stěnou z larsen + SO 02 jílové těsnění mezi tělesem rybochodu a těsnicí stěnou z larsen: každá druhá vrstva (hutnění vrstev po 30 cm; předpoklad zkouška na neporušeném vzorku); celkem 14 zkoušek,

- - SO 01 – zavázání těsnicí larsenové stěny do komůrky v tělese jezu (jílové těsnění); hutnění vrstev po max. 20 cm; předpoklad zkouška na neporušeném vzorku; celkem 3 zkoušky,

- - SO 01, SO 02, SO 03 zpětné zásypy mimo jílové těsnění: každá druhá hutněná vrstva (hutnění po 30 cm; lehká dynamická zkouška, příp. geodetická kontrolní metoda - nivelace); celkem 64 zkoušek,

- - SO 01 – pláň pod konstrukčními vrstvami cyklostezky v místě obou překopů hráze: předpoklad 
4x statická zatěžovací zkouška,

- Před zahájením zpětných zásypů bude proveden hutnící pokus a proctorova zkouška zhutnitelnosti pro stmelené zeminy.

- Místa pro provedení zkoušek budou upřesněna v průběhu stavby.

- Zhotovitel si může dle svého uvážení stanovit vyšší počet zkoušek oproti zde definovaným minimálním požadavkům.

- V případě nevyhovujících hodnot z provedených zkoušek je zhotovitel povinen provést další zkoušky v  rozsahu dle dohody s objednatelem pro ověření projektových parametrů vč. souvisejících nápravných opatření; veškeré tyto dodatečné kontrolní zkoušky a nápravná opatření jdou k tíži zhotovitele.