D. 		Dokumentace objektů

D.1		Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO1		Strojovna regulačních uzávěrů

D.1.1 		Architektonicko-stavební řešení

D.1.1.A	Technická zpráva

Architektonické  řešení:

- Dokumentace řeší opravu vnitřních a venkovních omítek stávajícího objektu, dále pak opravu střešního pláště, který je na pokraji životnosti, v souvislosti s tím budou vyměněny veškeré klempířské prvky na fasádě i na střeše. Dále dojde k výměně vnitřního okna a dveří.

Výtvarné řešení:

- Barevné řešení bude odsouhlaseno mezi dodavatelem stavby a investorem. Výchozím předpokladem je zachování stávající barevnosti, případně barevné řešení v odstínech loga Povodí Moravy šedá + bílá barva

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

- Vnitřní omítky budou provedeny jako VPC jádrové a štukové, venkovní pak silikonová fasádní omítka a marmolitová fasádní omítka. Střešní krytina bude nově provedena z PVC folie včetně systémových prvků – poplastované plechy. Ostatní klempířské prvky – Lakované FeZn plechy. Malby interiéru disperzní. Nátěry ocelových konstrukcí epoxidové. Výměna 1ks vnitřního okna za plastové a 1ks vnitřních dveří za plastové.

- Upozornění:

  - Před zahájením prací je nutné zabezpečit strojovny s potrubím, bude tedy zhotoveno pomocné lešení s podlahou, která bude ukončena na úrovni 0,000, podlaha bude následně opatřena geotextilií (300g/m2) s těsně přelepenými spoji páskou, dále pak bude geotextilie přilepena ke stávající podlaze. V místech stávajících žebříků budou zhotoveny revizní vstupy – poklopy.

- Vnitřní omítky:

  - V m.č. 101 je předpoklad opravy vnitřních omítek stěn do 30%, stropů pak do 30%

    - Pracovní postup:

      - Otlučení vydutých míst (do 30%) + očištění

      - Penetrace podkladu + oprava vydutých míst jádrovou omítkou (tl. 20mm)

      - Očištění všech ploch od prachu a nečistot, následně penetrace podkladu

      - Nanesení lepicí stěrky s výztužnou sklotextilní síťovinou

      - Penetrace podkladu

      - Nanesení štukové omítky tl. 3mm

      - Penetrace podkladu

      - Výmalba disperzní malbou

    - Při provádění je nutné dodržet veškeré technické a technologické předpisy zvolených systémů!

  - V m.č. 102 je předpoklad opravy vnitřních omítek stěn do 30%, stropů pak do 30%

    - Pracovní postup:

      - Otlučení vydutých míst (do 30%) + očištění

      - Penetrace podkladu + oprava vydutých míst jádrovou omítkou (tl. 20mm)

      - Očištění všech ploch od prachu a nečistot, následně penetrace podkladu

      - Nanesení lepicí stěrky s výztužnou sklotextilní síťovinou

      - Penetrace podkladu

      - Nanesení štukové omítky tl. 3mm

      - Penetrace podkladu

      - Výmalba disperzní malbou

    - Při provádění je nutné dodržet veškeré technické a technologické předpisy zvolených systémů!

- Jeřábová dráha:

    - Předpokládá se oprava omítek do 10%:

      - Otlučení vydutých míst (do 10%)

      - Očištění všech ploch

      - Penetrace podkladu + oprava vydutých míst jádrovou omítkou (tl. 20mm)

      - Nanesení lepicí stěrky s výztužnou sklotextilní síťovinou

      - Penetrace podkladu

      - Nanesení štukové omítky tl. 3mm

      - Penetrace podkladu

      - Výmalba disperzní malbou

    - Při provádění je nutné dodržet veškeré technické a technologické předpisy zvolených systémů!

- Venkovní omítky:

    - Předpokládá se oprava venkovních omítek do 30%:

      - Otlučení vydutých míst (do 30%)

      - Očištění všech ploch tlakovou vodou

      - Penetrace podkladu + oprava vydutých míst jádrovou omítkou (tl. 30mm)

      - Penetrace podkladu+ plnoplošné vyrovnání podkladu lepicí stěrkou

      - Nanesení lepicí stěrky s výztužnou sklotextilní síťovinou

      - Probarvená penetrace podkladu

      - Silikonová omítka zrno 1,5mm

    - Při provádění je nutné dodržet veškeré technické a technologické předpisy zvolených systémů!

- Venkovní omítky sokly:

    - Předpokládá se oprava venkovních omítek do 30%:

    - (části soklu  vyznačené v pohledech budou opraveny ze 100%)

      - Otlučení vydutých míst (do 30%)

      - Očištění všech ploch tlakovou vodou

      - Penetrace podkladu + oprava vydutých míst jádrovou omítkou (tl. 30mm)

      - Penetrace podkladu+ plnoplošné vyrovnání podkladu lepicí stěrkou

      - Nanesení lepicí stěrky s výztužnou sklotextilní síťovinou

      - Probarvená penetrace podkladu

      - Marmolitová omítka zrno 1,5mm

    - Při provádění je nutné dodržet veškeré technické a technologické předpisy zvolených systémů!

- Klempířské prvky:

    - Budou provedeny z lakovaného pozinkovaného plechu tl. 0,7mm

    - Barva dle investora!

    - Klempířské prvky na střešním plášti je nutné zhotovit ze spojovacího plechu k PVC-P foliím tl. 0,6mm (poplastovaný plech), v systému PVC-P folie!

    - Při provádění je nutné dodržet veškeré technické a technologické předpisy zvolených systémů!

- Střešní plášť:

    - Bude proveden z PVC-P folie tl. 1,5m ložené na separační geotextilii (300g/m2)

    - Barva šedá!

    - Klempířské prvky na střešním plášti je nutné zhotovit ze spojovacího plechu k PVC-P foliím tl. 0,6mm (poplastovaný plech), v systému PVC-P folie!

    - Postup:

      - Demontáž falcované plechové krytiny na latích

      - Demontáž latí 60/40 á 380mm

      - Demontáž asf. lepenky R500H

      - Vyspravení podkladu – cementového potěru tl. 30mm  z 50%

      - (vyspravení dutých míst, srovnání do podkladní roviny)

      - Plynosilikátové desky – bez změny

      - Prosátý písek – beze změny

      - A400H – beze změny

      - Zatření spar cementem – beze změny

      - SPIROLL – beze změny

    - Nová skladba:

      - PVC-P folie				1,5	mm

      - Geotextilie 300g/m2

      - Vyspravení podkladu – cementového potěru tl. 30mm  z 50%

      - (vyspravení dutých míst, srovnání do podkladní roviny)

      - Plynosilikátové desky – bez změny

      - Prosátý písek – beze změny

      - A400H – beze změny

      - Zatření spar cementem – beze změny

      - SPIROLL – beze změny

    - Při provádění je nutné dodržet veškeré technické a technologické předpisy zvolených systémů!

Specifikace geotextilie:

| Základní specifikace materiálu | Podrobná specifikace materiálu | Tloušťka materiálu |
| --- | --- | --- |
| Netkaná textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g.m-2, jednostranně tavená. | Netkaná textilie z polypropylenových vláken, zpevněná vpichováním, určená obvykle pro vytvoření separačních a ochranných vrstev. Plošná hmotnost 300 g.m-2. Materiálové složení 100 % polypropylen. Pevnost v tahu v podélném směru 20 (-2; +0) kN.m-1, v příčném směru 11,5 (-1; +0) kN.m-1. Tažnost v podélném směru 70 (±20) %, v příčném směru 115 (±25) %. Velikost otvorů 95 (±20) μm. | 2,9 mm |

Specifikace PVC-P folie:

| Základní specifikace materiálu | Podrobná specifikace materiálu | Tloušťka materiálu |
| --- | --- | --- |
| Svařitelná fólie z měkčeného PVC, vložkou z polyesterové tkaniny, pro stabilizaci mechanickým kotvením, pro skladby s klasifikací BROOF (t3). Rozměrová stálost 0,3 %. Odolnost proti odlupování ve spoji 150 N/50 mm. Smyková odolnost ve spoji v podélném i příčném směru 800 N/50 mm. Ohebnost za nízkých teplot -25 °C. | Fólie z měkčeného PVC s polyesterovou výztužnou vložkou určená pro fixaci mechanickým kotvením. Plošná hmotnost 1,85 kg.m-2 (-5; +10 %). Účinná tloušťka 1,5 mm (-5; +10 %). Faktor difuzního odporu 15 000 (±4 500). Pevnost v tahu v podélném směru 1000 N/50 mm, v příčném směru 1000 N/50 mm. Tažnost v podélném směru 15 %, v příčném směru 15 %. Odolnost proti odlupování ve spoji 150 N/50 mm. Smyková odolnost ve spoji v podélném směru 800 N/50 mm, v příčném směru 800 N/50 mm. Třída chování při vnějším požáru BROOF (t1); BROOF(t3). Ohebnost za nízkých teplot -25 °C. | 1,2 mm |

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ:

- Stávající beze změn

PROVOZNÍ ŘEŠENÍ:

- Stávající beze změn – nevztahuje se na opravu omítek

BEZBARIEROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY:

- Nevztahuje se

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBY:

- Stávající stavba je postavena jako ŽB skelet  s jeřábovou dráhou s cihelnými vyzdívkami, spodní část stavby je ze železobetonu. Stropní konstrukce nad ovládací místností PZD panely, nad vlastním objektem pak ŽB panely SPIROLL

STAVEBNĚ – TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVBY:

  - Omítka jádrová

| Základní specifikace materiálu | Podrobná specifikace materiálu | Tloušťka materiálu |
| --- | --- | --- |
| Ruční jádrová omítka pro vícevrstvé omítkové systémy | "Malta pro vnitřní / vnější omítku (GP) podle EN 998-1, kategorie CS II a W0, pevnost v tlaku (kategorie CS II) 1,5 až 5,0 MPa, reakce na oheň tř. A1, přídržnost – způsob odtržení (FP) min. 0,2 MPa (FP: B), objemová hmotnost zatvrdlé malty 1450-1750 kg/m3, kapilární absorpce vody (kategorie W0) není předepsána, součinitel tepelné vodivosti λ max. 0,74 W/m.K *), faktor difuzního odporu vodní páry μ max. 30, doba zpracovatelnosti min. 2 hod. Trvanlivost – počet cyklů **) min. 10 *) tabulková hodnota **) zkouška mrazuvzdornosti malty podle ČSN 72 2452" | 30mm/20mm |

  - Štuková omítka:

| Základní specifikace materiálu | Podrobná specifikace materiálu | Tloušťka materiálu |
| --- | --- | --- |
| Vnitřní štuk pro ruční zpracování. Zrnitost 0,5 mm. Spotřeba cca 1,8-3,5 kg.m-2. Přídržnost ≥0,1 MPa. | Vnitřní štuk pro ruční zpracování. Zrnitost 0,5 mm. Doporučená tloušťka 1-2 mm, spotřeba cca 1,8-3,5 kg.m-2. Reakce na oheň A1. Přídržnost ≥0,1 MPa. | 2,0 -5,0mm |

  - Penetrace:

| Základní specifikace materiálu | Podrobná specifikace materiálu | Tloušťka materiálu |
| --- | --- | --- |
| Penetrace pro hloubkové zpevnění a snížení nasákavosti porézních a navětralých povrchů. Spotřeba cca 0,15-0,25 kg.m-2. | Penetrace pro hloubkové zpevnění a snížení nasákavosti porézních a navětralých povrchů. Hodnota pH 9–11, doba schnutí 12 hodin. Spotřeba cca 0,15-0,25 kg.m-2. | - |

  - Silikonová vnější omítka:

| Základní specifikace materiálu | Podrobná specifikace materiálu | Tloušťka materiálu |
| --- | --- | --- |
| Tenkovrstvá probarvená pastovitá silikonová omítka. Zatíraná omítka 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 mm; rýhovaná omítka 2,0; 3,0 mm. Spotřeba zatírané omítky 1,8; 2,5; 3,3; 4,6 kg.m-2; rýhované omítky 2,7; 3,7 kg.m-2. Faktor difuzního odporu 60-80. Soudržnost ≥0,3 MPa. | Tenkovrstvá probarvená pastovitá silikonová omítka. Zatíraná omítka 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 mm; rýhovaná omítka 2,0; 3,0 mm. Spotřeba zatírané omítky 1,8; 2,5; 3,3; 4,6 kg.m-2; rýhované omítky 2,7; 3,7 kg.m-2. Reakce na oheň A2. Součinitel tepelné vodivosti 0,75 W.m-1.K-1. Propustnost pro vodní páru V2. Soudržnost ≥0,3 MPa. | 1,5 mm |

  - Marmolitová vnější omítka:

| Základní specifikace materiálu | Podrobná specifikace materiálu | Tloušťka materiálu |
| --- | --- | --- |
| Tenkovrstvá dekorativní omítka určená obvykle pro oblast soklu. Zrnitost omítky 1,5; 3,0; 5,0 mm. Spotřeba 3,5; 6,0; 9,5 kg.m-2. Propustnost pro vodní páru V1. Soudržnost ≥0,3 MPa. | Tenkovrstvá dekorativní omítka určená obvykle pro oblast soklu. Zrnitost omítky 1,5; 3,0; 5,0 mm. Spotřeba 3,5; 6,0; 9,5 kg.m-2. Reakce na oheň F. Součinitel tepelné vodivosti 0,8 W.m-1.K-1. Propustnost pro vodní páru V2. Soudržnost ≥0,3 MPa. | 2,25 - 7,5 mm |

  - Lepicí stěrka:

| Základní specifikace materiálu | Podrobná specifikace materiálu | Tloušťka materiálu |
| --- | --- | --- |
| Prášková lepící a stěrková hmota na bázi cementu, pro lepení EPS a MW a vytváření základní vrstvy.Hrubší zrnitost zajistí dokonalé spojení s omítkou, jednokrokové řešení bez dodatečného vyrovnávání další vrstvou. | Přídržnost k podkladu: polystyren min.0,08 Mpa,beton 0,25 Mpa,paropropustnost max.µ = 20,barva = šedá,bílá | 3,0 mm – 5mm |

  - Lepicí stěrka + sklotextilní síťovina:

| Základní specifikace materiálu | Podrobná specifikace materiálu | Tloušťka materiálu |
| --- | --- | --- |
| Stěrka na bázi cementu pro ETICS vyztužená skleněnou tkaninou o plošné hmotnosti 165 g.m-2. Přídržnost k podkladu z EPS 0,08 MPa, betonu 0,25 MPa. Spotřeba cca 5,0 kg.m-2. Faktor difuzního odporu 20. | Skleněnou tkaninou vyztužená stěrka z jednosložkové práškové stěrkové hmoty na bázi cementu pro ETICS. Přídržnost k podkladu (polystyren) 0,08 MPa, (beton) 0,25 MPa. Propustnost vodních par 20. Spotřeba pro vytvoření základní vrstvy 5,0 kg.m-2. Vyztuženo skleněnou tkaninou gramáže 160 g.m-2 s velikostí ok 3,5 x 3,5 mm. | 3,0 - 6,0 mm |

  - Probarvená penetrace:

| Základní specifikace materiálu | Podrobná specifikace materiálu | Tloušťka materiálu |
| --- | --- | --- |
| Probarvený podkladní nátěr na bázi akrylátové disperze. | Probarvený podkladní nátěr na bázi akrylátové disperze, připravený k přímému použití. Systémový podkladní nátěr pro tenkovrstvé omítky. | 0,1 mm |

  - Penetrace:

| Základní specifikace materiálu | Podrobná specifikace materiálu | Tloušťka materiálu |
| --- | --- | --- |
| Penetrace pro hloubkové zpevnění a snížení nasákavosti porézních a navětralých povrchů. Spotřeba cca 0,15-0,25 kg.m-2. | Penetrace pro hloubkové zpevnění a snížení nasákavosti porézních a navětralých povrchů. Hodnota pH 9–11, doba schnutí 12 hodin. Spotřeba cca 0,15-0,25 kg.m-2. | - |

Specifikace geotextilie:

| Základní specifikace materiálu | Podrobná specifikace materiálu | Tloušťka materiálu |
| --- | --- | --- |
| Netkaná textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g.m-2, jednostranně tavená. | Netkaná textilie z polypropylenových vláken, zpevněná vpichováním, určená obvykle pro vytvoření separačních a ochranných vrstev. Plošná hmotnost 300 g.m-2. Materiálové složení 100 % polypropylen. Pevnost v tahu v podélném směru 20 (-2; +0) kN.m-1, v příčném směru 11,5 (-1; +0) kN.m-1. Tažnost v podélném směru 70 (±20) %, v příčném směru 115 (±25) %. Velikost otvorů 95 (±20) μm. | 2,9 mm |

Specifikace PVC-P folie:

| Základní specifikace materiálu | Podrobná specifikace materiálu | Tloušťka materiálu |
| --- | --- | --- |
| Svařitelná fólie z měkčeného PVC, vložkou z polyesterové tkaniny, pro stabilizaci mechanickým kotvením, pro skladby s klasifikací BROOF (t3). Rozměrová stálost 0,3 %. Odolnost proti odlupování ve spoji 150 N/50 mm. Smyková odolnost ve spoji v podélném i příčném směru 800 N/50 mm. Ohebnost za nízkých teplot -25 °C. | Fólie z měkčeného PVC s polyesterovou výztužnou vložkou určená pro fixaci mechanickým kotvením. Plošná hmotnost 1,85 kg.m-2 (-5; +10 %). Účinná tloušťka 1,5 mm (-5; +10 %). Faktor difuzního odporu 15 000 (±4 500). Pevnost v tahu v podélném směru 1000 N/50 mm, v příčném směru 1000 N/50 mm. Tažnost v podélném směru 15 %, v příčném směru 15 %. Odolnost proti odlupování ve spoji 150 N/50 mm. Smyková odolnost ve spoji v podélném směru 800 N/50 mm, v příčném směru 800 N/50 mm. Třída chování při vnějším požáru BROOF (t1); BROOF(t3). Ohebnost za nízkých teplot -25 °C. | 1,5 mm |

  - Malby a nátěry:

- Vnitřní malby budou provedeny disperzní malbou (bílou)

  - Specifikace malby:

| Základní specifikace materiálu | Podrobná specifikace materiálu | Tloušťka materiálu |
| --- | --- | --- |
| Interiérová bílá matná barva, vodou ředitelná, otěruvzdorná. | Disperzní nátěr s organickými pojivy, vápencovým plnivem, voda. Propustnost vodních par 0,18 m, krycí schopnost třída 2 při vydatnosti cca 3,3 m2.kg-1. | - |

  - Penetrace pod malbu:

| Základní specifikace materiálu | Podrobná specifikace materiálu | Tloušťka materiálu |
| --- | --- | --- |
| Penetrace pro zpevnění a snížení savosti povrchu. Spotřeba cca 0,15-0,30 kg.m-2. | Penetrace pro zpevnění a uzavření (snížení savosti) povrchu. Hodnota pH 8–9, doba schnutí 1-2 hodiny. Spotřeba cca 0,15-0,30 kg.m-2. | - |

- Nátěr ocelových konstrukcí a venkovního rozvaděče pomocí základní a finální (vrchní) barvy

  - Základní barva:

Polyuretanová dvousložková antikorozní základní barva

  - Finální (vrchní) malba:

Epoxidová dvousložková vrchní barva

- STAVEBNÍ FYZIKA:

  - Tepelná technika:

    - Nevztahuje se

  - Osvětlení:

    - Nevztahuje se

  - Oslunění:

    - Nevztahuje se

  - Akustika/hluk:

    - Nevztahuje se

  - Vibrace:

    - Nevztahuje se

  - Výpis použitých norem:

    - Při zpracování této dokumentace byly mj. použity technické a technologické předpisy zvolených výrobců materiálů, statické tabulky, dále normy včetně jejich změn.

    - PD byla vypracována v souladu se stavebním zákonem 183/2006 SB  ve znění jeho pozdějších předpisů (350/2012), a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou 499/2006 a OTP na výstavbu apod.

    - a další související normy a předpisy

  - Použitý software:

    - ArchiCAD Start EDITION 2010

    - MS OFFICE 2015

- Specifické požadavky na další stupně dokumentace:

V Uherském Hradišti 07/2019					Vypracoval:	Bc. Jan Klimek

Zodp. projektant:	Ing. Jiří Rychlík