Zadání rozsahu prací

Rekonstrukce vtokového stavidla s ručním pohonem zatrubněné části Ladenské strouhy

323554 TEC

Předmětem zakázky je kompletní obstarání všech prací, souvisejících s plněním předmětu zakázky: „Stavidlo na Ladenské strouze v Ladné - repase“ (stavidlo tvoří tabulový uzávěr s ručním  pohonem, rozměr  tabule cca. 2200x2200mm)

- osazení provizorního hrazení se zajistěním průtoku strouhy při opravě spodního prahu a vedení tabule

- odstěžení cca 0,5m3 nánosů

- demontáž tabule a pohonu, demontáž krytů

- důkladné očištění betonové konstrukce tabulového uzávěru

- výroba mové ocelové  hradící tabule, výměna pryžových těsnících prvků, výměna spojovacího materiálu

- celková repase pohonů, oprava a doplnění poškozených částí

- výměna maznic

- kontrola dosedacího prahu a vedení tabulí, oprava, popř výměna poškozených  částí

- oprava poškozených betonů. Degradovaná betová zeď o rozměru 15,2 x 0,75 x 0,8 m se nejprve očistí tlakovou vodou. Zvětralá místa se osekají, přední pohledová stěna bude svislá. Opravované plochy betonové konstrukce se napenetrují. Do hlubších betonových kaveren (nad 4 cm) se na ocelových kotvičkách zavěsí KARI síť a provede se dobetonování (cca 1 m2). Na místech degradovaných povrchově se provede reprofilace k tomu určenými hmotami (12 m2). Následně se provede ochranná stěrka opravovaných ploch. Stejnou technologií bude provedena oprava poškozených betonů (cca1m2) vzdušné strany vtokového objektu

- výrobanových krytů pohonů, výroba  uzamykatelného krytu hřídele pohonu, výroba 2 ks ovládacích klik

- oprava pauchů pohonů, výměna spojovacích materiálů

- navrhnutí a provedení povrchové ochrany tab. uzávěrů a příslušenství objektu /požadujeme opískování SA 2,5, metalizaci 120(  a dostatečný krycí nátěr/

- montáž tabule a pohonu, seřízení chodu

- demontáž provizórního zahrazení odzkoušení těsnosti tabule

- vypracování podrobné závěrečné zprávy s technickým popisem provedených prací /3paré/