Příloha č. 1  - Technické specifikace prací

Část 1 - VD Přelouč, oprava spodní stavby jezu, potápěčské práce

Předmětem zakázky je provedení opravy spodní stavby jezu VD Přelouč.

Potápěčská oprava bude provedena na následujících stavebních konstrukcích spodní stavby.

- Nadjezí - štěrková propust: uvolněná část plechu pancéřování drážky pro stavidlo (závada č. 39) o výšce 1000 mm.

- Podjezí – štěrková propust: poškozená svislá spára v napojení pilíře a dělící zdi (závada č. 40) o rozměrech 100x1500x400 mm. a poškozená spára ve dně (závada 
č. 41) 1200x300x200 mm.

Potápěčská oprava bude zahrnovat tyto práce:

- Poškození č. 39 (uvolněná část plechu pancéřování drážky)

- Vyčištění poškozených míst od nánosů sedimentu a kamení

- Zaměření skutečného rozsahu poškození

- Instalace ocelových hákových kotev o průměru 14 mm (4ks) s hloubkou kotvení 250 mm vč. zajištění (svár).

- Poškození č. 40 (poškozená svislá spára napojení pilíře a dělící zdi)

- Vyčištění poškozených míst od nánosů sedimentu a kamení

- Zaměření skutečného rozsahu poškození

- Vyčištění poškozených míst tlakovou vodou (min. 200 atm.)

- Instalace ocelových hákových kotev o průměru 14 mm (6ks) s hloubkou kotvení 200 mm a s 200 mm délkou vodorovného kotvení (kotva ve tvaru L). Svislá délka bude zasahovat na min. krytí 50 mm.(předpoklad L300/200).

- V místech kde hloubka poškození je menší než 50 mm bude na tuto hloubku odbourána se zaříznutím okraje do svislice nebo mírné rybiny na tuto hloubku.

- Vyplnění poškozených míst vodostavebním betonem (C30/37) nebo prefabrikovanou betonovou směsí o stejné pevnosti s vhodnými frakcemi kameniva. Beton nebo prefabrikovaná betonová směs musí obsahovat přísady zabraňující vyplavování cementu ze směsi.

Poškození č. 41 (poškozená spára ve dně)

- Vyčištění poškozených míst od nánosů sedimentu a kamení

- Zaměření skutečného rozsahu poškození

- Vyčištění poškozených míst tlakovou vodou (min. 200 atm.)

- Instalace ocelových hákových kotev o průměru 14 mm (6ks) s hloubkou kotvení 250 mm a s 200 mm délkou vodorovného kotvení (kotva ve tvaru L). Svislá délka bude zasahovat na min. krytí 50 mm.(předpoklad L300/200).

- V místech kde hloubka poškození je menší než 50 mm bude na tuto hloubku odbourána se zaříznutím okraje do svislice nebo mírné rybiny na tuto hloubku.

- Vyplnění poškozených míst vodostavebním betonem (C30/37) nebo prefabrikovanou betonovou směsí o stejné pevnosti s vhodnými frakcemi kameniva. Beton nebo prefabrikovaná betonová směs musí obsahovat přísady zabraňující vyplavování cementu ze směsi.

Potápěčské práce nebudou prováděny v době, kdy průtok překročí 60 m3/s.

Výstupem prací bude závěrečná zpráva, která bude obsahovat textovou část o opravě a dále videozáznam nebo fotodokumentace z opravy.

Závěrečná zpráva o opravě bude předána 1x papírově a 1x digitálně videozáznam.

Část 2 – VD Kostelec n. L., oprava spodní stavby jezu, potápěčské práce

Předmětem zakázky je provedení opravy spodní stavby jezu VD Kostelec n. L.

Potápěčská oprava bude provedena na následujících stavebních konstrukcích spodní stavby.

- Nadjezí - střední pole: spára na špičce pravého říčního pilíře (závada č. 30), 
o rozměrech 2000x20x30 mm.

- Nadjezí -  levé pole: spára na špičce středního říčního pilíře (závada č. 31), 
o rozměrech 1000x20x100 mm. vylitý beton u hradícího prahu (závada č. 32) o rozměrech 4000x1300x70 mm. díry v betonu u hradícího prahu (závada č. 33, 34) 
o rozměrech 150x700x60 mm a 200x3000x100 mm.

- Nadjezí – štěrková propust: spára na špičce levého říčního pilíře (závada č. 35)
o rozměrech 500x25x80 mm.

- Podjezí – štěrková propust: kaverna v čele dělící zdi (závada č. 47) o rozměrech 400x700x300 mm.

Potápěčská oprava bude zahrnovat tyto práce:

- Poškození č. 30 (spára na špičce pravého říčního pilíře)

- Vyčištění poškozených míst od nánosů sedimentu a kamení

- Zaměření skutečného rozsahu poškození

- Vyčištění poškozených míst tlakovou vodou (min. 200 atm.)

- Vyplnění poškozených míst prefabrikovanou betonovou směsí nebo spárovací směsí o stejné pevnosti s vhodnými frakcemi kameniva. Prefabrikovaná betonová směs musí obsahovat přísady zabraňující vyplavování cementu ze směsi.

- Poškození č. 31 (spára na špičce středního říčního pilíře)

- Vyčištění poškozených míst od nánosů sedimentu a kamení

- Zaměření skutečného rozsahu poškození

- Vyčištění poškozených míst tlakovou vodou (min. 200 atm.)

- Vyplnění poškozených míst prefabrikovanou betonovou směsí nebo spárovací směsí o stejné pevnosti s vhodnými frakcemi kameniva. Prefabrikovaná betonová směs musí obsahovat přísady zabraňující vyplavování cementu ze směsi.

Poškození č. 32 (vylitý beton u hradícího prahu)

- Vyčištění povrchu betonového nálitku od nánosů sedimentu a kamení

- Zaměření skutečného rozsahu poškození

- Odbourání přebytečného betonu bez poškození hradící hrany

Poškození č. 33 a 34 (díra u hradícího prahu)

- Vyčištění poškozených míst od nánosů sedimentu a kamení

- Zaměření skutečného rozsahu poškození

- Vyčištění poškozených míst tlakovou vodou (min. 200 atm.)

- V poškození č. 34 se provede instalace ocelových hákových kotev o průměru 14 mm (9ks) s hloubkou kotvení 200 mm a s 50 mm délkou vodorovného kotvení (kotva ve tvaru L). Svislá délka bude zasahovat na min. krytí 50 mm. (předpoklad L250/50).

- Vyplnění poškozených míst vodostavebním betonem (C30/37) nebo prefabrikovanou betonovou směsí o stejné pevnosti s vhodnými frakcemi kameniva. Beton nebo prefabrikovaná betonová směs musí obsahovat přísady zabraňující vyplavování cementu ze směsi.

- Poškození č. 35 (spára na špičce levého říčního pilíře)

- Vyčištění poškozených míst od nánosů sedimentu a kamení

- Zaměření skutečného rozsahu poškození

- Vyčištění poškozených míst tlakovou vodou (min. 200 atm.)

- Vyplnění poškozených míst prefabrikovanou betonovou směsí nebo spárovací směsí o stejné pevnosti s vhodnými frakcemi kameniva. Prefabrikovaná betonová směs musí obsahovat přísady zabraňující vyplavování cementu ze směsi.

- Poškození č. 47 (kaverna v čele dělící zdi)

- Vyčištění poškozených míst od nánosů sedimentu a kamení

- Zaměření skutečného rozsahu poškození

- Vyčištění poškozených míst tlakovou vodou (min. 200 atm.)

- Instalace ocelových hákových kotev o průměru 14 mm (6ks) s hloubkou kotvení 500 mm a s 200 mm délkou vodorovného kotvení (kotva ve tvaru L). Svislá délka bude zasahovat na min. krytí 50 mm. (předpoklad L700/200).

- Na líc kaverny bude kotvami přichycen ocelový plech (tl. min. 5 mm) jako ztracené bednění s tím, že kotvy musí být od okraje vzdáleny min. 10 cm, s přesahem přes líc stěny a dma.

- Vyplnění poškozených míst vodostavebním betonem (C30/37) nebo prefabrikovanou betonovou směsí o stejné pevnosti s vhodnými frakcemi kameniva. Beton nebo prefabrikovaná betonová směs musí obsahovat přísady zabraňující vyplavování cementu ze směsi.

- Ztracené bednění zůstane na místě jako opancéřování sanované plochy

Potápěčské práce nebudou prováděny v době, kdy průtok překročí 100 m3/s.

Výstupem prací bude závěrečná zpráva, která bude obsahovat textovou část o opravě a dále videozáznam nebo fotodokumentace z opravy.

Závěrečná zpráva o opravě bude předána 1x papírově a 1x digitálně videozáznam.

Část 3 - VD Poděbrady, oprava spodní stavby jezu, potápěčské práce

Předmětem zakázky je provedení opravy spodní stavby jezu VD Poděbrady.

Potápěčská oprava bude provedena na následujících stavebních konstrukcích spodní stavby.

- Nadjezí- pravé pole: díry u hradícího prahu (závada č. 40) o rozměrech 200x1000x200 mm.

- Nadjezí- střední pole: díra u špice pravého pilíře (závada č. 41) o rozměrech 1000x1000x200, díra ve dně u pravého říčního pilíře (závada č. 5 a 6) o rozměrech 300x1000x400 mm a 250x500x200 mm, díra u hradícího prahu (závada č. 7, 43, 44)o rozměrech 500x1000x150 mm, 150x200x60 mm a 300x1200x100 mm, poškozená spára v rohu dna a pravého říčního pilíře (závada č. 42) o rozměrech 300x40x80 mm, díra v hraně betonové desky (závada č. 45) o rozměrech 3500x500x150 mm, utržená hrana betonové desky (závada č. 58) o rozměrech 800x1000x200 mm.

- Nadjezí – štěrková propust: kaverna v čele betonové desky (závada č. 27) o rozměrech 8000x500x400 mm.

Potápěčská oprava bude zahrnovat tyto práce:

- Poškození č. 40 (díra u hradícího prahu)

- Vyčištění poškozených míst od nánosů sedimentu a kamení

- Zaměření skutečného rozsahu poškození

- Vyčištění poškozených míst tlakovou vodou (min. 200 atm.)

- Instalace ocelových hákových kotev o průměru 14 mm (5ks) s hloubkou kotvení 200 mm a s 100 mm délkou vodorovného kotvení (kotva ve tvaru L). Svislá délka bude zasahovat na min. krytí 50 mm. (předpoklad L300/100).

- Vyplnění poškozených míst vodostavebním betonem (C30/37) nebo prefabrikovanou betonovou směsí o stejné pevnosti s vhodnými frakcemi kameniva. Beton nebo prefabrikovaná betonová směs musí obsahovat přísady zabraňující vyplavování cementu ze směsi.

- Poškození č. 4 (díra u špice pravého pilíře)

- Vyčištění poškozených míst od nánosů sedimentu a kamení

- Zaměření skutečného rozsahu poškození

- Vyčištění poškozených míst tlakovou vodou (min. 200 atm.)

- Instalace ocelových hákových kotev o průměru 14 mm (9ks) s hloubkou kotvení 200 mm a s 50 mm délkou vodorovného kotvení (kotva ve tvaru L). Svislá délka bude zasahovat na min. krytí 50 mm. (předpoklad L400/50).

- Vyplnění poškozených míst vodostavebním betonem (C30/37) nebo prefabrikovanou betonovou směsí o stejné pevnosti s vhodnými frakcemi kameniva. Beton nebo prefabrikovaná betonová směs musí obsahovat přísady zabraňující vyplavování cementu ze směsi.

Poškození č. 5 a 6 (díra ve dně u pravého říčního pilíře)

- Vyčištění poškozených míst od nánosů sedimentu a kamení

- Zaměření skutečného rozsahu poškození

- Vyčištění poškozených míst tlakovou vodou (min. 200 atm.)

- Instalace ocelových hákových kotev o průměru 14 mm (3+2ks) s hloubkou kotvení 200 mm a s 100 mm délkou vodorovného kotvení (kotva ve tvaru L). Svislá délka bude zasahovat na min. krytí 50 mm. (předpoklad L300/100).

- Vyplnění poškozených míst vodostavebním betonem (C30/37) nebo prefabrikovanou betonovou směsí o stejné pevnosti s vhodnými frakcemi kameniva. Beton nebo prefabrikovaná betonová směs musí obsahovat přísady zabraňující vyplavování cementu ze směsi.

Poškození č. 7, 43 a 44 (díra u hradícího prahu)

- Vyčištění poškozených míst od nánosů sedimentu a kamení

- Zaměření skutečného rozsahu poškození

- Vyčištění poškozených míst tlakovou vodou (min. 200 atm.)

- Vyplnění poškozených míst vodostavebním betonem (C30/37) nebo prefabrikovanou betonovou směsí o stejné pevnosti s vhodnými frakcemi kameniva. Beton nebo prefabrikovaná betonová směs musí obsahovat přísady zabraňující vyplavování cementu ze směsi.

Poškození č. 42 (spára v rohu dna a pravého říčního pilíře)

- Vyčištění poškozených míst od nánosů sedimentu a kamení

- Zaměření skutečného rozsahu poškození

- Vyčištění poškozených míst tlakovou vodou (min. 200 atm.)

- Vyplnění poškozených míst prefabrikovanou betonovou směsí nebo spárovací směsí o stejné pevnosti s vhodnými frakcemi kameniva. Prefabrikovaná betonová směs musí obsahovat přísady zabraňující vyplavování cementu ze směsi.

Poškození č. 45 (díra v hraně betonové desky)

- Vyčištění poškozených míst od nánosů sedimentu a kamení

- Zaměření skutečného rozsahu poškození

- Vyčištění poškozených míst tlakovou vodou (min. 200 atm.)

- Instalace ocelových hákových kotev o průměru 14 mm (12ks) s hloubkou kotvení 200 mm a s 50 mm délkou vodorovného kotvení (kotva ve tvaru L). Svislá délka bude zasahovat na min. krytí 50 mm. (předpoklad L400/50).

- Vyplnění poškozených míst vodostavebním betonem (C30/37) nebo prefabrikovanou betonovou směsí o stejné pevnosti s vhodnými frakcemi kameniva. Beton nebo prefabrikovaná betonová směs musí obsahovat přísady zabraňující vyplavování cementu ze směsi.

Poškození č. 58 (utržená hrana betonové desky)

- Vyčištění poškozených míst od nánosů sedimentu a kamení

- Zaměření skutečného rozsahu poškození

- Vyčištění poškozených míst tlakovou vodou (min. 200 atm.)

- Instalace ocelových hákových kotev o průměru 14 mm (6ks) s hloubkou kotvení 200 mm a s 150 mm délkou vodorovného kotvení (kotva ve tvaru L). Svislá délka bude zasahovat na min. krytí 50 mm. (předpoklad L300/150).

- Vyplnění poškozených míst prefabrikovanou betonovou směsí nebo spárovací směsí o stejné pevnosti s vhodnými frakcemi kameniva. Prefabrikovaná betonová směs musí obsahovat přísady zabraňující vyplavování cementu ze směsi.

- Poškození č. 27 (kaverna v čele betonové desky)

- Vyčištění poškozených míst od nánosů sedimentu a kamení

- Zaměření skutečného rozsahu poškození

- Vyčištění poškozených míst tlakovou vodou (min. 200 atm.)

- Instalace ocelových hákových kotev o průměru 14 mm (24+24 ks) s hloubkou kotvení 500 mm a s 100 mm délkou vodorovného kotvení (kotva ve tvaru L). Svislá délka bude zasahovat na min. krytí 100 mm. (předpoklad L1000/100 a 700/100 mm).

- Vyplnění poškozených míst vodostavebním betonem (C30/37) nebo prefabrikovanou betonovou směsí o stejné pevnosti s vhodnými frakcemi kameniva. Beton nebo prefabrikovaná betonová směs musí obsahovat přísady zabraňující vyplavování cementu ze směsi.

Způsob opravy viz. obrázek:

Potápěčské práce nebudou prováděny v době, kdy průtok překročí 60 m3/s.

Výstupem prací bude závěrečná zpráva, která bude obsahovat textovou část o opravě a dále videozáznam nebo fotodokumentace z opravy.

Závěrečná zpráva o opravě bude předána 1x papírově a 1x digitálně videozáznam.

Část 4 - VD Nymburk, oprava spodní stavby jezu, potápěčské práce

Předmětem zakázky je provedení opravy spodní stavby jezu VD Nymburk.

Potápěčská oprava bude provedena na následujících stavebních konstrukcích spodní stavby.

- Podjezí – levé pole: vypadlý kámen ze dna vývaru (závada č. 22) o rozměrech 500x800x300 mm., poškozená spára (závada č. 23) o rozměrech 100x22000x150 mm a hromada kamenů na dně (porucha č. 3)

- Podjezí – střední pole: hromada kamenů na dně (porucha č. 3)

- Podjezí - pravé pole: vypadlý kámen ze dna vývaru (závada č. 20) o rozměrech 500x800x200 mm. hromada kamenů, řetězu a železa na dně (porucha č. 3, 9, 10)

Potápěčská oprava bude zahrnovat tyto práce:

- Poškození č. 22 (vypadlý kámen ze dna vývaru)

- Vyčištění poškozených míst od nánosů sedimentu a kamení

- Zaměření skutečného rozsahu poškození

- Vyčištění poškozených míst tlakovou vodou (min. 200 atm.)

- V poškození se provede instalace ocelových hákových kotev o průměru 14 mm (6ks) s hloubkou kotvení 250 mm a s 100 mm délkou vodorovného kotvení (kotva ve tvaru L). Svislá délka bude zasahovat na min. krytí 50 mm. (předpoklad L350/100).

- Vyplnění poškozených míst vodostavebním betonem (C30/37) nebo prefabrikovanou betonovou směsí o stejné pevnosti s vhodnými frakcemi kameniva. Beton nebo prefabrikovaná betonová směs musí obsahovat přísady zabraňující vyplavování cementu ze směsi.

Poškození č. 23 (poškozená spára)

- Vyčištění poškozených míst od nánosů sedimentu a kamení

- Zaměření skutečného rozsahu poškození

- Vyčištění poškozených míst tlakovou vodou (min. 200 atm.)

- Instalace ocelových hákových kotev o průměru 14 mm (23ks) s hloubkou kotvení 200 mm a s 200 mm délkou vodorovného kotvení (kotva ve tvaru L). Svislá délka bude zasahovat na min. krytí 50 mm.(předpoklad L300/200).

- Vyplnění poškozených míst vodostavebním betonem (C30/37) nebo prefabrikovanou betonovou směsí o stejné pevnosti s vhodnými frakcemi kameniva. Beton nebo prefabrikovaná betonová směs musí obsahovat přísady zabraňující vyplavování cementu ze směsi.

Poškození č. 3 (odstranění kamenů)

- Zaměření skutečného rozsahu poškození (velikost, struktura a množství)

- Závěrečný protokol o poškození – oprava bude soutěžena následovně.

- Poškození č. 3 (odstranění kamenů)

- Zaměření skutečného rozsahu poškození (velikost, struktura a množství)

- Závěrečný protokol o poškození – oprava bude soutěžena následovně.

- Poškození č. 20 (vypadlý kámen ze dna vývaru)

- Vyčištění poškozených míst od nánosů sedimentu a kamení

- Zaměření skutečného rozsahu poškození

- Vyčištění poškozených míst tlakovou vodou (min. 200 atm.)

- V poškození se provede instalace ocelových hákových kotev o průměru 14 mm (6ks) s hloubkou kotvení 250 mm a s 100 mm délkou vodorovného kotvení (kotva ve tvaru L). Svislá délka bude zasahovat na min. krytí 50 mm. (předpoklad L350/100).

- Vyplnění poškozených míst vodostavebním betonem (C30/37) nebo prefabrikovanou betonovou směsí o stejné pevnosti s vhodnými frakcemi kameniva. Beton nebo prefabrikovaná betonová směs musí obsahovat přísady zabraňující vyplavování cementu ze směsi.

Poškození č. 3, 9 a 10 (odstranění kamenů, řetězu a železa)

- Zaměření skutečného rozsahu poškození (velikost, struktura a množství)

- Závěrečný protokol o poškození – oprava bude soutěžena následovně.

Potápěčské práce nebudou prováděny v době, kdy průtok překročí 60 m3/s.

Výstupem prací bude závěrečná zpráva, která bude obsahovat textovou část o opravě a dále videozáznam nebo fotodokumentace z opravy.

Závěrečná zpráva o průzkumu bude předána 1x papírově a 1x digitálně fotodokumentace nebo videozáznam.