Závěrečná zpráva k zakázce

Objezd VD Slapy – diagnostický a stavebnětechnický průzkum –

výsledky laboratorních zkoušek

Typ zakázky:                           Doplňková činnost

Objednatel:                              Projekce iGEO s.r.o.

nám. 28. října 1899/11

602 00 Brno-střed-Černá Pole

IČ: 06190499 / DIČ: CZ 06190499

Odpovědný řešitel:                  Mgr. Alexandra Erbenová, Ph. D.

Spolupracovali:                       Ing. Augustin Leiter, Ph. D.

Pracoviště:                               Ústav geotechniky

Fakulta stavební

Vysoké učení technické v Brně

Veveří 331/95

60200 Brno

IČ: 00216305 / DIČ: CZ 00216305

Zpracováno dne:                      Brno, 6. 4. 2023

………………………………..                                      .………………………………….

Mgr. Alexandra Erbenová, Ph.D.                                    doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D.	           odpovědný řešitel	                                                vedoucí Ústavu geotechniky

OBSAH

str.

Použité symboly							           3

1.         Zadání akce								 4

2.        Výsledky laboratorních zkoušek					 5

  - Stručná metodika provedených zkoušek				 5

  - Makroskopický popis vzorků					           6

Příloha 1

Výsledky laboratorních zkoušek - tabulka

Příloha 2

Křivky zrnitosti zemin EN ISO14688

Křivky zrnitosti zemin ČSN 73 6133

Granulometrický rozbor zeminy ISO14688

Granulometrický rozbor zeminy ČSN 73 6133

Křivky zrnitosti zemin – číselné vyjádření ČSN 73 6133

Křivky zrnitosti zemin – namrzavost dle Schaibleho

Plasticita zemin

Příloha 3

Kalifornský poměr únosnosti CBR

# POUŽITÉ SYMBOLY

w [%]		vlhkost

Cu		číslo nestejnozrnitosti

Cc		číslo křivosti

wL [%]		vlhkost na mezi tekutosti

wP [%]		vlhkost na mezi plasticity

IP [%]		číslo plasticity

IC		stupeň konzistence

cu [MPa	totální koheze

u o		totální úhel vnitřního tření

cef MPa	efektivní koheze

ef [o]		efektivní úhel vnitřního tření

		Poissonovo číslo

- součinitel pro převod mezi modulem přetvárnosti a oedometrickým modulem

Eoed MPa	edometrický modul základové půdy

Edef MPa 	modul přetvárnosti základové půdy

imp [%]            součinitel prosedavosti

 kN.m-3	objemová tíha zeminy

s Mg.m-3	hustota pevných částic

 Mg.m-3	objemová hmotnost vlhké zeminy

d Mg.m-3	objemová hmotnost suché zeminy

wopt [%]	optimální vlhkost

CBR [%]	kalifornský poměr únosnosti

n %		pórovitost

e		číslo pórovitosti

Sr		stupeň nasycení

A		koloidní aktivita

- ZADÁNÍ AKCE

| ## Název akce: ###### Laboratorní číslo vzorku: Počet vzorků zeminy: Typ vzorku: Odběratel: Datum zpracování zakázky: Požadavky na laboratorní zkoušky: | Objezd VD Slapy-diagnostický a stavebnětechnický průzkum 965, 966, 967 3 2 technologické, 1 poloporušený Projekce iGEO s.r.o. nám. 28. října 1899/11 602 00 Brno-střed-Černá Pole IČ: 06190499 / DIČ: CZ 06190499 6. 4. 2023 vlhkost, zrnitost, konzistenční meze, ztráta žíháním, únosnost - CBR |
| --- | --- |

- VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

- 1. Stručná metodika provedených zkoušek

- Vlhkost w

byla stanovena dle platné ČSN EN ISO 17892-1 Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 1: Stanovení vlhkosti, 04/2015, jako aritmetický průměr ze dvou stanovení vysušením při 105o C do stálé hmotnosti.

- Zrnitost

Zrnitost zeminy byla stanovena ČSN EN ISO 17892-4 (721001) Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 4: Stanovení zrnitosti. 11/2017.

Podíl zrn nad 0,063 mm se stanovil proséváním přes normovou sadu sít. Velikost zrn pod 0,063 mm byla zjištěna nepřímo na základě proměnlivé rychlosti jejich sedimentace v suspenzi tzv. areometrickou metodou dle Casagrandeho.

Granulometrické složení je dokumentováno křivkou zrnitosti a jejím číselným vyjádřením, protokolem udávajícím namrzavost zemin dle Scheibleho kritéria pro jednotlivé křivky zrnitosti, protokolem „Granulometrické složení“, udávajícím podklady pro klasifikaci zeminy a charakteristiky, vyplývající z křivky zrnitosti, číslo nestejnozrnitosti Cu, číslo křivosti Cc, filtrační součinitel k dle Jákyho a protokolem „Plasticita zemin“.

- Konzistenční meze

- Mez tekutosti wL [%] a mez plasticity wP [%] byla stanovena dle ČSN EN ISO 17892-12 (72 1007) Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 12: Stanovení meze tekutosti a meze plasticity, 11/2018. Pro stanovení meze tekutosti byla zvolena čtyřbodová penetrační metoda s postupně se zvyšující vlhkostí zeminy,  s použitím kužele o parametrech 80g/30°.

- Index plasticity IP byl určen dle vztahu

IP = wL - wP

c)     Konzistenční stav byl vyjádřen pomocí stupně konzistence

Ic = (wL – w)/IP

( kde w je původní vlhkost zeminy) a podle jeho hodnot byly rozlišeny konzistenční stavy pro jednotlivé zeminy.

4.   Váhové ztráty žíháním

Množství vyžíhatelných látek Iož [%] bylo stanoveno podle Metodiky ČGÚ 1987, kap. 8.

5.    Únosnost

Hodnota kalifornského poměru únosnosti CBR byla zjištěna podle ČSN EN 13286-47 (73 6185) Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 47: Zkušební metoda pro stanovení kalifornského poměru únosnosti, okamžitého indexu únosnosti a lineárního bobtnání, 07/2022.

Průběh a výsledky zkoušek jsou dokumentovány v přílohách.

2. 2.  MAKROSKOPICKÝ POPIS VZORKŮ

| Číslo vzorku | Sonda | Hloubka [m] | Typ vzorku | Makroskopický popis | Reakce s HCl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 965 | KS1 | 0,5-0,7 | T | Písčitý štěrk tmavě hnědý, vlhký, s obsahem CaCO3 ve formě konkrecí a zrnek do průměru 5 mm a se zbytky vegetace. Štěrk je šedý, jemnozrnný až hrubozrnný, reprezentovaný ostrohrannými úlomky zvětralé horniny s povlaky limonitu. Písek je šedý, jemnozrnný až hrubozrnný, ostrohranný a polymiktní. | + |
| 966 | KSv2+ JV2 | 0,47-1,0 0,53-1,0 | T | Písčitý siltovitý štěrk , vlhký, se zbytky vegetace. Štěrk je šedý, jemnozrnný až hrubozrnný, reprezentovaný ostrohrannými úlomky zvětralé horniny s povlaky limonitu. Písek je šedý, jemnozrnný až hrubozrnný, ostrohranný a polymiktní. | - |
| 967 | S2 | 1,79-2,0 | P | Siltovitý písčitý štěrkovitý jíl světle žlutohnědý, vlhký, velmi pevný, rozsýpavý, s hrudkovitou a pórovitou strukturou, se zbytky vegetace. Písek je hnědosedý, ostrohranný a polymiktní. Štěrk je šedý, jemnozrnný až hrubozrnný, reprezentovaný ostrohrannými úlomky zvětralé horniny s povlaky limonitu. | - |

Pozn.:

Popis je založen na vizuálním a manuálním stanovení vlastností zemin, provedeném na poloporušených nebo neporušených vzorcích v podmínkách laboratoře mechaniky zemin a nezahrnuje proto zcela vlastnosti zemního masívu.

Popis je proveden v souladu s normou ČSN EN ISO 14688-1 Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřiďování zemin – Část 1: Pojmenování a popis.