Vuvel – stáj č.4-5

Skladby podlah a střešních konstrukcí

## skladby podlah 1.NP

## Podlaha na terénu -  přízemí 1.NP

A1-  keramická dlažba protiskluzná (umývárna,)

| Keramická dlažba do tmelu protiskluzná - (např. Taurus ) Betonová mazanina C 25/30 tl. cca ( se sítí Kari 4/4 mm oka 150 x 150 mm) a topnými hady –dodávka UT | 12 85 | mm mm |
| --- | --- | --- |
| Systémové desky – dodávka UT tl. Izolace proti vodě pojistná hydroizolace– NP+1x sklobit S Beton. mazanina C 20/25 Folie PE Tepelná izolace – polystyren EPS 100 Z (alt. styrodur 3035 CS) Izolace proti zemní Np+1x sklobit 40 Rn Mineral –např (vytažena na stěny) Základ.podkladní deska z beton C20/25 se sítí kari 6/6,oka 100x100 mm Podkladní beton c 12/15 zhutněný zasyp zahliněn.štěrkem | 30 50 70 150 50 | mm mm mm mm mm mm |

A2-  keramická dlažba protiskluzná (chodba,sklady)

| Keramická dlažba do tmelu protiskluzná - Taurus tl. Betonová mazanina C 25/30 tl. cca ( se sítí Kari 4/4 mm oka 150 x 150 mm) a topnými hady –dodávka UT | 12 85 | mm mm |
| --- | --- | --- |
| Systémové desky – dodávka UT tl. Folie PE Tepelná izolace – polystyren EPS 100 Z (alt. styrodur 3035 CS) tl.70+50 mm Izolace proti zemní Np+1x sklobit 40 Rn Mineral –např. Základ.podkladní deska z beton C20/25 se sítí kari 6/6,oka 100x100 mm Podkladní beton c 12/15 zhutněný zasyp zahliněn.štěrkem | 30 70+50 5 150 50 | mm mm mm mm mm |

A3-  keramická dlažba protiskluzná (Wc)

| Keramic. dlažba do tmelu protiskluzná - Taurus tl. cca Betonová mazanina C 25/30 tl. cca ( se sítí Kari 4/4 mm oka 150 x 150 mm) | 12 110 | mm mm |
| --- | --- | --- |
| Folie PE Tepelná izolace – polystyren EPS 100 Z (alt. styrodur 3035 CS) 70+50 mm Izolace proti zemní Np+1x sklobit 40 Rn Mineral –např. Základ.podkladní deska z beton C20/25 se sítí kari 6/6,oka 100x100 mm Podkladní beton c 12/15 zhutněný zasyp zahliněn.štěrkem | 5 150 50 | mm mm mm |

B1-  bezespará podlaha - stěrka Ucrete DP10      (bariera – manipulace, provoz. objekt – operační a vyšetřovací sál)

| Bezespará podlaha - stěrka – podlahový systém UCRETE DP 10 vytažen do soklu Betonová mazanina C 25/30 tl. cca ( se sítí Kari 5/5 mm oka 150 x 150 mm) s topnými hady – dodávka UT | 6 94 | mm mm |
| --- | --- | --- |
| Systémové desky – dodávka UT Izolace proti vodě pojistná hydroizolace– NP+1x sklobit S Beton. mazanina Folie PE Tepelná izolace – polystyren EPS 100 (alt.styrodur 3035 CS) Izolace proti zemní Np+1x sklobit 40 Rn Mineral –např (vytáhnout na stěny) Základ.podkladní deska z beton C20/25 se sítí kari 6/6,oka 100x100 mm Podkladní beton c 12/15 zhutněný zasyp zahliněn.štěrkem | 30 5 50 70 5 150 50 | mm mm mm mm mm mm |

B2-  bezespará podlaha - stěrka (bariéra - sklady,chodba)

| Bezespará podlaha - stěrka – např.podlahový systém UCRETE DP 10 vytažen do soklu Betonová mazanina C 25/30 se sítí Kari 5/5 oka 150x150 mm | 6 94 | mm mm |
| --- | --- | --- |
| Polystyren EPS 100 Z Izolace proti vodě pojistná hydroizolace– NP+1x sklobit S Beton. mazanina Folie PE Tepelná izolace – polystyren EPS 100 Z (alt.styrodur 3035 CS) Izolace proti zemní Np+1x sklobit 40 Rn Mineral -např Základ.podkladní deska z beton C20/25 se sítí kari 6/6,oka 100x100 mm Podkladní beton c 12/15 zhutněný zasyp zahliněn.štěrkem | 30 5 50 70 5 150 50 | mm mm mm mm mm mm |

B2a-  bezespará podlaha - stěrka - bariéra– chovné místnosti

| Bezespará podlaha - stěrka – podlahový systém UCRETE DP 10 vytažen do soklu v prostoru chovného boxu podél roštového ustájení v v ploše podlahy – el. vytápění – el. rohože + tmel Primer LC (aplikace dle technologického postupu) Betonová mazanina C 25/30 tl. cca ( se sítí Kari 5/5 mm oka 150 x 150 mm) | 6 90-120 | mm mm |
| --- | --- | --- |
| Izolace proti vodě pojistná hydroizolace– NP+1x sklobit S Beton. mazanina Folie PE Tepelná izolace – polystyren EPS 100 (alt.styrodur 3035 CS) Izolace proti zemní Np+1x sklobit 40 Rn Mineral –např vytažena stěny Základ.podkladní deska z beton C20/25 se sítí kari 6/6,oka 100x100 mm Podkladní beton c 12/15 zhutněný zasyp zahliněn.štěrkem | 5 50 70 5 150 50 | mm mm mm mm mm |

A4-  keramická dlažba protiskluzná - schody

| Keramic. dlažba do tmelu protiskluzná - Železobetonová deska tl. 150 mmm s beton. stupni | 12- 150 | mm mm |
| --- | --- | --- |

Stáj č.5

A5-  keramická dlažba protiskluzná (umývárna,sklady)

| Keramic. dlažba do tmelu protiskluzná - Taurus tl. cca Betonová mazanina C 25/30 tl. cca ( se sítí Kari 5/5 mm oka 150 x 150 mm) | 12 110 | mm mm |
| --- | --- | --- |
| Izolace proti vodě pojistná hydroizolace– NP+1x sklobit S Beton. mazanina Folie PE Tepelná izolace – polystyren EPS 100 Z (alt. styrodur 3035 CS) Izolace proti zemní Np+1x sklobit 40 Rn Mineral –např.vytažena na stěny Základ.podkladní deska z beton C20/25 se sítí kari 6/6,oka 100x100 mm Podkladní beton c 12/15 zhutněný zasyp zahliněn.štěrkem | 5 50 70 5 150 50 | mm mm mm mm mm |

C1-  bezespará podlaha – broušené teraso-pemrlované( chovné místnosti,chodba)

| Bezespará podlaha – pemrlované teraso (broušené) tl. Vytáhnout do soklu přes fabion Betonová mazanina C 25/30 tl. cca ( se sítí Kari 5/5 mm oka 150 x 150 mm) | 25 95 | mm mm |
| --- | --- | --- |
| Izolace proti vodě pojistná hydroizolace– NP+1x sklobit S Beton. mazanina Folie PE Tepelná izolace – polystyren EPS 100 (alt.styrodur 3035 CS) Izolace proti zemní Np+1x sklobit 40 Rn Mineral –např,vytáhnout na stěny Základ.podkladní deska z beton C20/25 se sítí kari 6/6,oka 100x100 mm Podkladní beton c 12/15 zhutněný zasyp zahliněn.štěrkem | 5 50 70 5 150 50 | mm mm mm mm mm mm |

C1a-  bezespará podlaha – broušené teraso( chovné místnosti – el. topné rohože v 1/3 místnosti))

| Bezespará podlaha - teraso vytáhnout do soklu El. Rohože - vytápění Betonová mazanina C 25/30 tl. cca 70-170 ( se sítí Kari 5/5 mm oka 150 x 150 mm) | 25 | mm mm |
| --- | --- | --- |
| Izolace proti vodě pojistná hydroizolace– NP+1x sklobit S Beton. mazanina Folie PE Tepelná izolace – polystyren EPS 100 (alt.styrodur 3035 CS) Izolace proti zemní Np+1x sklobit 40 Rn Mineral –např (vytáhnout na stěny) Základ.podkladní deska z beton C20/25 se sítí kari 6/6,oka 100x100 mm Podkladní beton c 12/15 zhutněný zasyp zahliněn.štěrkem | 5 50 70 5 150 50 | mm mm mm mm mm mm |

C2-  bezespará podlaha – broušené teraso-pemrlované( zádveří)

| Bezespará podlaha - teraso vytaženo do soklu Betonová mazanina C 25/30 tl. cca ( se sítí Kari 5/5 mm oka 150 x 150 mm) s topnými hady – dodávka UT+ systémové desky tl.30 mm | 25 70 | mm mm |
| --- | --- | --- |
| Izolace proti vodě pojistná hydroizolace– NP+1x sklobit Beton. mazanina Folie PE Tepelná izolace – polystyren EPS 100 (alt.styrodur 3035 CS) Izolace proti zemní Np+1x sklobit 40 Rn Mineral –např(vytáhnou na stěny) Základ.podkladní deska z beton C20/25 se sítí kari 6/6,oka 100x100 mm Podkladní beton c 12/15 zhutněný zasyp zahliněn.štěrkem | 50 70 5 150 50 | mm mm mm mm mm mm |

## skladby podlah 2.NP

Stáj č.4

A6-  keramická dlažba protiskluzná

| Keramic. dlažba do tmelu protiskluzná - betonová mazanina C25/30 se sítí kari 4/4 oka 150x150 mm | 12 58 | mm mm |
| --- | --- | --- |
| folie PE (alt. lepenka A 330 H) tepelná izolace - např. polystyren EPS 100 ,alt.Orsil N žel. beton. deska | 30 200 | mm mm |

A6a-  keramická dlažba protiskluzná –umývárna,WC

| Keramic. dlažba do tmelu protiskluzná - + stěrková hydroizolace betonová mazanina C25/30 se sítí kari 4/4 oka 150x150 mm | 10 2 58 | mm mm mm |
| --- | --- | --- |
| folie PE (alt. lepenka A 330 H) tepelná kročejová izolace - např.(polystyren EPS 100,alt,Orsil N) žel. beton. deska | 30 200 | mm mm |

D1-  marmoleum

| Marmoleum Vyrovnávací stěrka betonová mazanina C25/30 se sítí kari 4/4 oka 150x150 mm | 2 68 | mm mm |
| --- | --- | --- |
| folie PE (alt. lepenka A 330 H) tepelná kročejová izolace - např. ( polystyrenEPS 100,alt.Orsil N) žel. beton. deska | 30 200 | mm mm |

A7-  keramická dlažba protiskluzná

| Keramic. dlažba do tmelu protiskluzná - betonová mazanina C25/30 se sítí kari 4/4 oka 150x150 mm | 12 58 | mm mm |
| --- | --- | --- |
| s podlah, vytápěním systémové desky – dodávka ut žel. beton. deska | 30 200 | mm mm |

A7a-  keramická dlažba protiskluzná

| Keramic. dlažba do tmelu protiskluzná - Hydroizolač. stěrka betonová mazanina C25/30 se sítí kari 4/4 oka 150x150 mm | 12 58 | mm mm |
| --- | --- | --- |
| s podlah, vytápěním systémové desky ( dodávka UT ) žel. beton. deska | 30 200 | mm mm |

B3-  bezespará podlaha (chovné místnosti králíků,)

| Bezespará podlaha - stěrka (vytažená do soklu) – např.podlahový systém UCRETE DP10 betonová mazanina C25/30 se sítí kari 4/4 oka 150x150 mm | 6 65 | mm mm |
| --- | --- | --- |
| s podlah, vytápěním systémové desky žel. beton. deska | 30 200 | mm mm |

B4-  bezespará podlaha (chovné místnosti myší)

| Bezespará podlaha - stěrka (vytažená do soklu) – např.podlahový systém UCRETE MF betonová mazanina C25/30 se sítí kari 4/4 oka 150x150 mm | 5 65 | mm mm |
| --- | --- | --- |
| s podlah, vytápěním systémové desky žel. beton. deska | 30 200 | mm mm |

D2-  marmoleum

| Marmoleum Vyrovnávací stěrka betonová mazanina C25/30 se sítí kari 4/4 oka 150x150 mm | 2 65 | mm mm |
| --- | --- | --- |
| s podlah, vytápěním systémové desky žel. beton. deska | 30 200 | mm mm |

A8-  keramická dlažba mrazuvzdorná(lodžie)

| Keramic. dlažba (MRAZUVZDORNÁ) do flexibil. tmelu protiskluzná - Schlúter Ditra - hydroizolač. Separač. Folie + flexibil. lepidlo betonová mazanina C25/30 se sítí kari 4/4 oka 150x150 mm Schlúter - Troba Plus Izolace – 2 x modifikovaný asfalt. pás | 12 60-100 | mm mm |
| --- | --- | --- |
| Tepelná izolace - desky zs stabil polystyrenu EPS 200 S Pojistná hydroizolace na stropě – Np+1x sklobit žel. beton. deska | 200 200 | mm mm |

Střecha

### S1  - střecha pultová (zateplená)

| Trapézový plech - Vikam TR 40S/160 tl. 0,75 mm |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vazničky 70/70 á cca 950 mm | 70 | mm |
| Kontralatě 60/40 mm | 40 | mm |
| Difuzní folie – kontaktní |  |  |
| Konstrukce krovu – krokve 80/180 mm á 900 mm | 180 | mm |
| Tepelná izolace – minerální rohož mezi krokvemi ( např. orsik) + tepelná izolace v roštu podhledu | 180+40 | mm |
| Podhled Knauf s parotěsnou folií na kovovém roštu D 112+ tepelná izolace 40 mm |  |  |

### S1a  - střecha pultová  (úprava pro potrubí VZT)

| Trapézový plech - Vikam TR 40S/160 tl. 0,75 mm |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vazničky 70/70 á cca 950 mm | 70 | mm |
| Kontralatě 60/40 mm | 40 | mm |
| Difuzní folie – kontaktní |  |  |
| Konstrukce krovu – krokve 80/180 mm á 900 mm | 180 | mm |
| Tepelná izolace – minerální rohož mezi krokvemi ( např. orsik) + tepelná izolace v mezi latěmií + parotěsná folie | 180+40 | mm |
| vzduchová mezera – vedeno potrubí VZT Podhled Knauf na kovovém roštu D 112 |  |  |

### S2  - střecha pultová(nezateplená

| Trapézový plech - Vikam TR 40S/160 tl. 0,75 mm |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vazničky 70/70 á cca 950 mm | 70 | mm |
| Kontralatě 60/40 mm | 40 | mm |
| Difuzní folie – kontaktní |  |  |
| Konstrukce krovu – krokve 80/180 mm á 900 mm | 180 | mm |

### S3  - střecha pultová ( kanály vzt)

| Trapézový plech - Vikam TR 40S/160 tl. 0,75 mm |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vazničky 70/70 á cca 950 mm | 70 | mm |
| Kontralatě 60/40 mm | 40 | mm |
| Difuzní folie – kontaktní |  |  |
| Konstrukce krovu – krokve 80/180 mm á 900 mm | 180 | mm |
| Tepelná izolace – minerální rohož mezi krokvemi ( např. orsik) Parotěsná zábrana -Upevněná latěmi + bednění z prken | 180+40 | mm |

### S4  - střecha pultová(nezateplená)

| Trapézový plech - Vikam TR 40S/160 tl. 0,75 mm |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vazničky 70/70 á 1100 mm | 70 | mm |
| Kontralatě 60/40 mm | 40 | mm |
| Difuzní folie – kontaktní |  |  |
| Konstrukce krovu – krokve 80/180 mm á 900 mm | 180 | mm |
| Dřevený obklad |  |  |

### S5  - strop

| Bednění tl. min. 30 mm |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stropní trámy 160/200 (140/180) a 800 mm Tepelná izolace mezi trámy a v podhledu Zavěšený podhled Knauf s parotěsnou zábranou na kovovém roštu + tepelná izolace 40 mm | 180+40 | mm |

### Zateplení obvodových stěn

### F 1 – zateplovací systém- fasáda zateplená s omítkou

| Vrchní šlechtěné strukturované omítky (silikátová +penetrační nátěr |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vrstva lepidla + tmelu se skelnou tkaninou(perlinka) |  |  |
| tepelná izolace (minerální vlna tl. 100 mm s podélnými vlákny)lepená+ kotvená talíř. hmoždinkami | 100 | mm |
| Vrstva lepidla a stěrkovací hmoty |  |  |
| Cihelná stěna stávající – Porotherm | 300 | mm |
| Vápenná omítka štuková |  |  |

### F 2 – zateplovací systém- sokl         tl. 80 mm

| Obklad z keramických obkladů ( různé velikosti)– lepen do tmelu (alt. Mozaiková omítka – marmolit) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vrstva lepidla + tmelu se skelnou tkaninou(perlinka) |  |  |
| tepelná izolace (fasádní polystyren extrudovaný XPS)lepený+ kotvený talíř. hmoždinkami do zdiva | 80 | mm |
| Cihelné zdivo , beton. základ |  |  |