AWT REKULTIVACE A.S.

Dělnická 41/884

735 64 Havířov-Prostřední Suchá

Zak. číslo	:	9/2011

Objednatel	:	Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Karviná

Stupeň		:	projektová dokumentace RDS

Název		:

Sanace podloží polní cesty v lokalitě J005/2001 – Pustky

Havířov, září 2011		 		Odpovědný projektant : Ing. Andrzej Santarius

Zpracoval : Ing. Ivan Střalka

Vedoucí OP	: Ing. Bc. Ivana Michálková

Obsah PD:

- Identifikační údaje

- Technická zpráva

- Návrh úpravy zemní pláně

- Fotodokumentace

- Rozpočtová část

1. Identifikace údaje

Identifikační údaje objednatele

Ministerstvo zemědělství

Pozemkový úřad Karviná

Zakladatelská 974/20

735 06 Karviná – Nové Město

Identifikační údaje o zpracovateli dokumentace

Projektant			:    AWT REKULTIVACE A.S.

Sídlo projektanta		:    Havířov-Prostřední Suchá, Dělnická 41/884, PSČ : 735 64

IČO				:    47676175

Odpovědný projektant	:    Ing. Andrzej Santarius, autorizovaný inženýr pro dopravní

stavby, číslo v evidenci 1100322

Zpracoval			:    Ing. Ivan Střalka, autorizovaný inženýr pro geotechniku,

číslo v evidenci 1100514

Charakteristika stavby

Název stavby		:	„Sanace podloží polní cesty v lokalitě J005/2001 - Pustky“

Místo stavby          	:	Kopytov

Okres			:	Karviná

Kraj				: 	Moravskoslezský

Rozsah úprav		:	3.446 m2

AWT REKULTIVACE A.S.

Dělnická 41/884

735 64 Havířov-Prostřední Suchá

Zak. číslo	:	9/2011

Objednatel	:	Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Karviná

Stupeň		:	projektová dokumentace RDS

Název		:	Sanace podloží polní cesty v lokalitě J005/2001 - Pustky

# 2. Technická zpráva

Havířov, září 2011		 		Odpovědný projektant : Ing. Andrzej Santarius

Zpracoval : Ing. Ivan Střalka

Vedoucí OP	: Ing. Bc. Ivana Michálková

Obsah:

- Základní údaje

- Popis stávajícího stavu

- Návrh opatření

1. Základní údaje

Název objektu			Sanace podloží polní cesty v lokalitě J005/2001 - Pustky

Datum prohlídky		14.9.2011

Datum zprac. posouzení	15.9.2011

Objednatel posouzení		AWT  Rekultivace a. s.

Dělnická 41/884,

735 64 Havířov-Prostřední Suchá

Zpracovatel			Ing. Ivan Střalka, autorizovaný inženýr pro geotechniku

č. autorizace 3521

2. Popis stávajícího stavu

Hlavním cílem projektu Polní cesta v lokalitě J005/2001 - Pustky je zřízení polní cesty s využitím jako cyklostezky a za účelem umožnění přístupu pro jednotlivé vlastníky zemědělských pozemků po pozemkových úpravách v dané lokalitě.

Jedná se o pozemky v nivě podél řeky Olše katastrálním území Kopytov, kde geologický profil kvarterního pokryvu je tvořen fluviálními a glacigenními sedimenty hlavní terasy soutoku řek Odry a Olše. Pod ornicí a podornicí se nachází náplavové písčité jíly překrývající štěrky a štěrkopísky fluviální terasy. Hladina podzemní vody se pohybuje v úrovni fluviálních štěrků a štěrkopísků, které tvoří kolektor podzemních vod nad relativně nepropustným předkvarterním podložím.

V rámci řešení projektové dokumentace bylo předepsáno provedení konstrukčních vrstev jednopruhové polní cesty ve složení – podklad ze struskového štěrku tlouštky 250 mm, dále podklad ze štěrkodrti ø 32/63 mm, tloušťky 150 mm s prolitím asfaltem 4 kg/m2 a posypem drtí 20 kg/m2 a asfaltový nátěr 1,5 kg/m2 – s uložením na přehutněnou základovou spáru s dosažením modulu deformace E def  min = 20 MPa.

S ohledem na přítomnost náplavových písčitých jílů v základové spáře je nutno provést úpravy zemní pláně. Úprava je navržena buď výměnou nevhodných zemin nebo úpravou stávajících zemin např. vápennou stabilizací.

3. Návrh opatření

V rámci realizace bylo provedeno přehutnění základové spáry s nevyhovujícími výsledky hutnění – E def 2  = 3,76 MPa  a 3,87 MPa.

Možnost výměny soudržných jílovitých zemin v základové spáře za nesoudržné zhutnitelné sypaniny je problematické z důvodu možného rozbřídání základové spáry v delším čase z důvodu možného vzniku falešného horizontu podzemních vod na bázi provedené výměny zemin a z důvodu situování násypů v zámrzné hloubce.

V rámci stavby bylo navrženo provedení vápenné stabilizace. Na základě provedených zkoušek zhutnění  (Teststav spol. s r.o. Ostrava) je navrženo provedení vápenné stabilizace v mocnosti 0,5 m na celou šířku komunikace s použitím 3% vápenného podílu.

Realizace bude prováděná takto:

- příprava podloží (po sejmutí ornice budou odstraněny zbytky vegetace)

- dávkování pojiva (v rámci provedených zkoušek bylo stanoveno použití 3% vzdušného vápna, skutečné procento může být upraveno v případě extrémního počasí a velkých změn saturace zemin)

- promíchání zeminy s pojivem zemní frézou s dosahem 0,5 m

- zhutnění směsi a srovnání povrchu úpravy

- ošetřování zlepšené zeminy v případě extrémního počasí např. kropením vodou

Zemní pláň musí být provedena v předepsaných příčných a podélných sklonech a v souladu se směrovým a výškovým vytýčením dle PD. Přípustné odchylky a rovnost povrchu stanoví ČSN 73 6133.

Hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu E def 2 bude ověřena statickými zatěžovacími zkouškami v počtu dle PD.